|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年11月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计  强度  (MPa) | | | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型  日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值  （MPa） | | 达到设计  强度（%） | 备注 |
| 1 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 迦密服饰24#楼九层柱十层梁板 | C30 | | | 140±30 | 155 | 11.06 | 12.04 | ① | 43.7 | 145.7 |  |
| ② | 44.8 | 149.3 |
| ③ | 41.7 | 139.0 |
| 2 | 新都混凝土 | 生产现场 | 浙江赢时胜实业有限公司2#车间地坪 | C25 | | | 120±30 | 135 | 11.06 | 12.04 | ① | 31.1 | 124.4 |  |
| ② | 32.1 | 128.4 |
| ③ | 31.7 | 126.8 |
| 3 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇互联网国际会展中心会议中心XO至X9轴-Y15至Y16轴基础 | C30 | | | 120±30 | 140 | 11.06 | 12.04 | ① | 36.0 | 120.0 |  |
| ② | 33.0 | 110.0 |
| ③ | 32.5 | 108.3 |
| 4 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 互联网会议中心5#楼柱 | C30 | | | 150±30 | 160 | 11.06 | 12.04 | ① | 38.4 | 128.0 |  |
| ② | 38.9 | 129.7 |
| ③ | 38.4 | 128.0 |
| 5 | 中天混凝土 | 生产现场 | 石门湾鞋业城1-6轴交C至2-A轴浇带之间地下室顶板剪力墙楼梯及梁 | C35 | | | 120±30 | 150 | 11.26 | 12.24 | ① | 41.3 | 118.0 |  |
| ② | 45.9 | 131.1 |
| ③ | 43.3 | 123.7 |
| 6 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 西郊庄园南一标段27#楼跃层 | C30 | | | 150±30 | 160 | 11.26 | 12.24 | ① | 38.0 | 126.7 |  |
| ② | 39.8 | 132.7 |
| ③ | 38.4 | 128.0 |
| 7 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡市中维化纤2#加弹车间汽车坡道 | C30 | | | 120±30 | 125 | 11.13 | 12.11 | ① | 38.5 | 127.3 |  |
| ② | 42.3 | 141.0 |
| ③ | 39.7 | 132.3 |
| 8 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 崇福德城星东铭苑8#楼三层柱、四层梁 | | C30 | | 150±30 | 170 | 11.26 | 12.24 | ① | 41.2 | 137.3 |  |
| ② | 40.3 | 134.3 |
| ③ | 42.0 | 140.0 |
| 9 | 众力混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣中盈化纤长丝车间楼面 | | C30 | | 150±30 | 170 | 11.13 | 12.11 | ① | 59.1 | 197.0 |  |
| ② | 48.7 | 162.3 |
| ③ | 53.3 | 177.7 |
| 10 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 德城星东铭苑15#楼八层梁板 | | C30 | | 150±30 | 150 | 11.27 | 12.25 | ① | 42.5 | 141.7 |  |
| ② | 40.0 | 133.3 |
| ③ | 39.9 | 133.0 |
| 11 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 吾悦华府一标1#楼四层墙柱 | | C40 | | 150±30 | 150 | 12.04 | 1.02 | ① | 46.6 | 116.0 |  |
| ② | 48.3 | 121.0 |
| ③ | 46.0 | 115.0 |
| 12 | 新都混凝土 | 施工现场 | 龙翔街道二分两换安置房二期25#楼六层梁板柱 | | C30 | | 120±30 | 140 | 11.30 | 12.28 | ① | 37.0 | 123.3 |  |
| ② | 38.1 | 127.0 |
| ③ | 39.9 | 133.0 |
| 13 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 星悦纺织厂1#丙类厂房梁板 | | C30 | | 150±30 | 155 | 11.30 | 12.28 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
| ② | 37.4 | 124.7 |
| ③ | 35.6 | 118.7 |
| 14 | 中天混凝土 | 施工现场 | 申博服饰6#三层梁板 | | C25 | | 120±30 | 145 | 11.30 | 12.28 | ① | 36.1 | 144.4 |  |
| ② | 36.5 | 146.0 |
| ③ | 35.4 | 141.6 |
| 15 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 青杏苑8#楼五层柱隔热层梁板 | | C25 | | 140±30 | 150 | 11.30 | 12.28 | ① | 35.3 | 141.2 |  |
| ② | 36.8 | 147.2 |
| ③ | 34.1 | 136.4 |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 崇福德城星东铭苑5#楼11轴交G至L轴三层柱、四层梁 | | C30 | | 150±30 | 155 | 12.04 | 1.02 | ① | 31.6 | 105.0 |  |
| ② | 30.8 | 103.0 |
| ③ | 32.2 | 107.0 |
| 17 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 西郊庄园南区一标16#楼跃层 | | | C30 | 150±30 | 170 | 12.01 | 12.29 | ① | 37.6 | 125.3 |  |
| ② | 35.9 | 119.7 |
| ③ | 37.6 | 125.3 |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡市中盈化纤有限公司CP8纺丝楼楼面找平 | | | C30 | 150±30 | 150 | 11.27 | 12.25 | ① | 32.9 | 109.7 |  |
| ② | 34.5 | 115.0 |
| ③ | 31.6 | 105.3 |
| 19 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 德城星东铭苑13#楼十六层  梁板 | | | C30 | 150±30 | 165 | 11.30 | 12.28 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
| ② | 43.7 | 145.7 |
| ③ | 38.1 | 127.0 |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐昆恒瑞厂区综合楼四层  平面屋 | | | C30 | 150±30 | 180 | 11.27 | 12.25 | ① | 42.6 | 142.0 |  |
| ② | 44.5 | 148.3 |
| ③ | 51.7 | 172.3 |
| 21 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 墙体 | | | M5 | 70-80 | 80 | 11.14 | 12.12 | ① | 6.1 | 122.0 |  |
| ② | 7.1 | 142.0 |
| ③ | 7.7 | 154.0 |
| 22 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 墙体 | | | M10 | 70-80 | 75 | 11.14 | 12.12 | ① | 16.0 | 160.0 |  |
| ② | 16.1 | 161.0 |
| ③ | 16.0 | 160.0 |
| 23 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 乌镇青杏苑墙体 | | | M7.5 | 70-80 | 78 | 11.27 | 12.25 | ① | 10.3 | 137.0 |  |
| ② | 11.6 | 155.0 |
| ③ | 11.4 | 152.0 |
| 24 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 广安汽车零部件2#楼墙体 | | | M5 | 70-80 | 75 | 11.27 | 12.25 | ① | 8.7 | 174.0 |  |
| ② | 10.1 | 202.0 |
| ③ | 双超 | / |