|  |
| --- |
|  2015年12月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计强度(MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | 达到设计强度（%） | 备注 |
| 1 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 富盛豪庭御龙湾一期1#楼八层梁板七层墙柱 | C30 | 150±30 | 180 | 12.23 | 1.20 | ① | 39.7 | 132 |  |
| ② | 39.4 | 131 |
| ③ | 41.5 | 138 |
| 2 | 中天混凝土 | 生产现场 | 石门湾鞋业城1#5-12轴交D-H轴后浇带间二层楼面梁及楼梯 | C30 | 120±30 | 135 | 12.23 | 1.20 | ① | 37.5 | 125 |  |
| ② | 35.2 | 117 |
| ③ | 39.8 | 133 |
| 3 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇互联网国际会展中心工程会议中心四区块二层楼板 | C30 | 150±30 | 180 | 12.21 | 1.18 | ① | 38.9 | 130 |  |
| ② | 38.6 | 129 |
| ③ | 37.2 | 124 |
| 4 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 旭帆纺织品：金凯悦总部大楼项目基础 | C30 | 150±30 | 160 | 12.22 | 1.19 | ① | 50.7 | 169 |  |
| ② | 52.9 | 176 |
| ③ | 52.9 | 176 |
| 5 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐乡博实紫檀苑2#地下室顶板 | C25 | 150±30 | 170 | 12.22 | 1.19 | ① | 31.9 | 128 |  |
| ② | 34.1 | 136 |
| ③ | 34.8 | 139 |
| 6 | 新都混凝土 | 生产现场 | 香格里拉三期23#楼屋面 | C30 | 120±30 | 140 | 12.21 | 1.18 | ① | 33.4 | 111 |  |
| ② | 36.6 | 122 |
| ③ | 双超  | / |
| 7 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇幼儿园民兴分园基础 | C30 | 140±30 | 145 | 12.21 | 1.18 | ① | 48.6 | 162 |  |
| ② | 48.6 | 162 |
| ③ | 双超  | / |
| 8 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 德城星东铭苑13#楼梁板 | C25 | 120±30 | 135 | 12.22 | 1.19 | ① | 41.6 | 166 |  |
| ② | 41.2 | 165 |
| ③ | 40.8 | 163 |
| 9 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡市中盈化纤有限公司CP8纺丝楼地坪 | C30 | 150±30 | 170 | 12.22 | 1.19 | ① | 46.6 | 155 |  |
| ② | 45.8 | 153 |
| ③ | 41.3 | 138 |
| 10 | 众力混凝土 | 生产现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程1#车间二层柱 | C25 | 150±30 | 180 | 12.22 | 1.19 | ① | 36.0 | 144 |  |
| ② | 33.7 | 135 |
| ③ | 35.8 | 143 |
| 11 | 新都混凝土 | 施工现场 | 香格里拉三期33#九层楼面、墙板、梁、柱 | C30 | 120±30 | 130 | 12.29 | 1.26 | ① | 31.7 | 106 |  |
| ② | 37.4 | 125 |
| ③ | 38.1 | 127 |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 申博服饰16#二层梁板 | C25 | 120±30 | 135 | 12.29 | 1.26 | ① | 36.4 | 146 |  |
| ② | 33.7 | 135 |
| ③ | 37.5 | 150 |
| 13 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 星悦纺织厂顶梁板 | C30 | 150±30 | 170 | 12.28 | 1.25 | ① | 52.1 | 174 |  |
| ② | 43.3 | 144 |
| ③ | 44.8 | 149 |
| 14 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 青杏苑2#楼四层柱五层梁板 | C25 | 140±30 | 165 | 12.28 | 1.25 | ① | 48.8 | 195 |  |
| ② | 45.0 | 180 |
| ③ | 37.1 | 148 |
| 15 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 西郊庄园南区三标10#楼跃层梁板五层柱 | C30 | 150±30 | 165 | 12.29 | 1.26 | ① | 45.1 | 150 |  |
| ② | 44.3 | 148 |
| ③ | 43.5 | 145 |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 崇福德城星东铭苑7#楼十一层柱十二层梁板 | C30 | 150±30 | 150 | 12.30 | 1.27 | ① | 41.2 | 137 |  |
| ② | 36.7 | 122 |
| ③ | 35.9 | 120 |
| 17 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 德城星东铭苑15#楼10层梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 12.29 | 1.26 | ① |  49.0 | 163 |  |
| ② | 47.5 | 158 |
| ③ | 40.7 | 136 |
| 18 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 浙江引春机械有限公司2#楼屋面 | C25 | 150±30 | 155 | 12.30 | 1.27 | ① | 35.6 | 142 |  |
| ② | 34.7 | 155 |
| ③ | 32.9 | 132 |
| 19 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程6#车间一层梁板 | C25 | 150±30 | 155 | 12.30 | 1.27 | ① | 38.2 | 153 |  |
| ② | 46.9 | 188 |
| ③ | 46.4 | 186 |
| 20 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡开发区同德公寓6#楼三层梁板 | C30 | 150±30 | 145 | 12.30 | 1.27 | ① | 45.0 | 150 |  |
| ② | 47.1 | 157 |
| ③ | 44.8 | 149 |
| 21 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 正昶公司内 | M10 | 70-80 | 79 | 12.23 | 1.20 | ① | 15.7 | 157.0 |
| ② | 14.8 | 148.0 |
| ③ | 14.4 | 144.0 |
| 22 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 桐化公司内 | M5 | 70-80 | 73 | 12.23 | 1.20 | ① | 9.5 | 190.0 |
| ② | 8.8 | 176.0 |
| ③ | 7.3 | 146.0 |
| 23 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 香格里拉工地21#一层墙体 | M5 | 70-80 | 75 | 12.31 | 1.28 | ① | 12.7 | 254 |  |
| ② | 12.3 | 246 |
| ③ | 12.1 | 242 |
| 24 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 开发区同德公寓5#6#楼工程5#楼九层墙体 | M5 | 70-80 | 78 | 12.31 | 1.28 | ① | 8.1 | 162 |  |
| ② | 7.4 | 148 |
| ③ | 7.1 | 142 |