|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年1月份预拌混凝土和预拌砂浆现场抽样汇总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计  强度  (MPa) | | | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型  日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | | 达到设计  强度（%） | 备注 |
| 1 | 冠峰  混凝土 | 生产现场 | 德泰纺织  水池墙板 | C30 | | | 160±30 | 155 | 1.8 | 2.5 | ① | 52.4 | 175 |  |
| ② | 45.6 | 152 |
| ③ | 42.7 | 142 |
| 2 | 钟大  混凝土 | 生产现场 | 吾悦华府一标  2#楼八层梁板 | C30 | | | 150±30 | 160 | 1.8 | 2.5 | ① | 39.1 | 130 |  |
| ② | 36.2 | 120 |
| ③ | 36.1 | 120 |
| 3 | 新都  混凝土 | 生产现场 | 香格里拉三期  36#十一层楼面、墙板、梁、柱 | C30 | | | 120±30 | 135 | 1.8 | 2.5 | ① | 39.0 | 130 |  |
| ② | 35.1 | 117 |
| ③ | 36.6 | 122 |
| 4 | 桐星  混凝土 | 生产现场 | 龙翔二分二换安置房二期  27#楼九层墙柱闷顶层梁板 | C30 | | | 150±30 | 145 | 1.14 | 2.11 | ① | 30.6 | 102 |  |
| ② | 44.1 | 147 |
| ③ | 44.3 | 147 |
| 5 | 中天  混凝土 | 生产现场 | 石门湾鞋业城  1#D-H轴交25-30轴后浇带间四层楼面梁及楼梯 | C30 | | | 120±30 | 120 | 1.20 | 2.17 | ① | 40.0 | 133 |  |
| ② | 40.6 | 135 |
| ③ | 33.7 | 112 |
| 6 | 众磊  混凝土 | 生产现场 | 桐乡博实紫檀苑  3#楼地下室顶板 | C25 | | | 150±30 | 160 | 1.15 | 2.12 | ① | 35.4 | 142 |  |
| ② | 33.4 | 134 |
| ③ | 32.8 | 131 |
| 7 | 众力  混凝土 | 生产现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程  5#楼三层梁板 | C25 | | | 150±30 | 170 | 1.15 | 2.12 | ① | 38.9 | 156 |  |
| ② | 36.3 | 145 |
| ③ | 35.7 | 143 |
| 8 | 鑫联  混凝土 | 生产现场 | 桐乡市佑昌包装材料有限公司  道路 | | C30 | | 150±30 | 165 | 1.15 | 2.12 | ① | 30.4 | 101 |  |
| ② | 37.7 | 126 |
| ③ | 34.5 | 115 |
| 9 | 亚都  混凝土 | 生产现场 | 浙江爵派尔服饰有限公司厂区  扩建工程研发车间一基础 | | C30 | | 150±30 | 170 | 1.20 | 2.17 | ① | 37.3 | 124 |  |
| ② | 41.5 | 138 |
| ③ | 39.7 | 132 |
| 10 | 南方  混凝土 | 生产现场 | 德诚星东铭苑  10#楼八层梁板 | | C30 | | 150±30 | 160 | 1.20 | 2.17 | ① | 50.0 | 167 |  |
| ② | 43.1 | 144 |
| ③ | 41.1 | 137 |
| 11 | 众磊  混凝土 | 施工现场 | 浙江新澳纺织股份有限公司  A区屋面梁板 | | C30 | | 150±30 | 165 | 1.20 | 2.17 | ① | 42.3 | 141 |  |
| ② | 38.7 | 129 |
| ③ | 42.9 | 143 |
| 12 | 桐星  混凝土 | 施工现场 | 桐乡市新城吾悦广场  大商业地下室底板K-E/6-11轴 | | C35 | | 120±30 | 120 | 2.2 | 3.1 | ① | 48.9 | 140 |  |
| ② | 49.6 | 142 |
| ③ | 46.2 | 132 |
| 13 | 钟大  混凝土 | 施工现场 | 吾悦华府一标  6#楼二层梁板 | | C30 | | 150±30 | 155 | 1.26 | 2.23 | ① | 42.6 | 142 |  |
| ② | 38.7 | 129 |
| ③ | 41.0 | 137 |
| 14 | 亚都  混凝土 | 施工现场 | 晏城小学  斜屋面 | | C30 | | 150±30 | 140 | 2.3 | 3.2 | ① | 45.1 | 150 |  |
| ② | 47.2 | 157 |
| ③ | 44.0 | 147 |
| 15 | 中天  混凝土 | 施工现场 | 晶瑞大厦  七层梁板 | | C30 | | 120±30 | 145 | 2.3 | 3.2 | ① | 36.6 | 122 |  |
| ② | 30.9 | 103 |
| ③ | 41.1 | 137 |
| 16 | 众力  混凝土 | 施工现场 | 桐昆佑昌包装厂二期  天沟 | | C30 | | 150±30 | 130 | 2.2 | 3.1 | ① | 37.5 | 125 |  |
| ② | 34.7 | 116 |
| ③ | 42.4 | 141 |
| 17 | 正昶  砂浆 | 生产现场 | / | | | M10 | 70-80 | 77 | 1.16 | 2.13 | ① | 16.5 | 165 |  |
| ② | 13.3 | 133 |
| ③ | 16.5 | 165 |
| 18 | 桐化  砂浆 | 生产现场 | / | | | M5 | 70-80 | 75 | 1.16 | 2.13 | ① | 8.4 | 168 |  |
| ② | 7.6 | 152 |
| ③ | 6.9 | 138 |