|  |
| --- |
|  **2016年2月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计强度(MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | 达到设计强度（%） | 备注 |
| 1 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 崇福德城星东铭苑 5#楼七层柱八层梁板 | C30 | 150±30 | 155 | 2.24 | 3.23 | ① | 35.0 | 116.7 |  |
| ② | 33.2 | 110.7 |
| ③ | 34.0 | 113.3 |
| 2 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 崇福镇世纪大道一期项目人民桥工程 桩 | C30 | 150±30 | 160 | 2.24 | 3.23 | ① | 49.2 | 164.0 |  |
| ② | 46.7 | 155.7 |
| ③ | 44.3 | 147.7 |
| 3 | 中天混凝土 | 生产现场 | 乐仁精密 3#三层梁板 | C30 | 120±30 | 140 | 2.24 | 3.23 | ① | 30.0 | 100.0 |  |
| ② | 28.6 | 95.3 |
| ③ | 31.9 | 106.3 |
| 4 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 青杏苑 6#楼斜屋面 | C25 | 140±30 | 120 | 2.24 | 3.23 | ① | 41.0 | 164.0 |  |
| ② | 36.5 | 146.0 |
| ③ | 32.9 | 131.6 |
| 5 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 濮院轻纺城 4#块基础 | C35 | 150±30 | 125 | 2.24 | 3.23 | ① | 33.6 | 96.0 |  |
| ② | 37.4 | 106.9 |
| ③ | 32.2 | 92.0 |
| 6 | 新都混凝土 | 生产现场 | 龙翔二分二换安置房二期 25#楼十二层梁板、柱（闷顶层） | C25 | 120±30 | 145 | 2.25 | 3.24 | ① | 38.3 | 153.2 |  |
| ② | 38.5 | 154.0 |
| ③ | 40.4 | 161.6 |
| 7 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 年产40000吨绝缘漆及水性涂料搬迁入园建设项目 甲类仓库 基础 | C30 | 150±30 | 150 | 2.25 | 3.24 | ① | 42.7 | 142.3 |  |
| ② | 45.2 | 150.7 |
| ③ | 47.3 | 157.7 |
| 8 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 浙江禧鳄服饰有限公司 3#楼四层梁板、楼梯 | C30 | 150±30 | 130 | 3.1 | 3.29 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
| ② | 40.6 | 135.3 |
| ③ | 36.0 | 120.0 |
| 9 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 浙江丰林亚麻染整有限公司印染产业聚集升级技改项目工程 基础 | C30 | 150±30 | 150 | 3.2 | 3.30 | ① | 42.3 | 141.0 |  |
| ② | 37.7 | 125.7 |
| ③ | 37.9 | 126.3 |
| 10 | 众力混凝土 | 生产现场 | 桐昆恒瑞厂区 2号车间天沟 | C25 | 150±30 | 170 | 3.2 | 3.30 | ① | 39.2 | 156.8 |  |
| ② | 40.5 | 162.0 |
| ③ | 34.4 | 137.6 |
| 11 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 桐乡市濮院茅盾实验小学一期 斜屋面 | C30 | 120±30 | 120 | 3.1 | 3.29 | ① | 52.6 | 175.3 |  |
| ② | 48.8 | 162.7 |
| ③ | 50.4 | 168.0 |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 罗马都市 C3#十四层梁板 | C25 | 160±30 | 180 | 3.1 | 3.29 | ① | 30.4 | 121.6 |  |
| ② | 34.0 | 136.0 |
| ③ | 33.6 | 134.4 |
| 13 | 新都混凝土 | 施工现场 | 浙江赢时胜实业有限公司 道路 | C25 | 120±30 | 135 | 3.1 | 3.29 | ① | 36.9 | 147.6 |  |
| ② | 34.3 | 137.2 |
| ③ | 33.5 | 134.0 |
| 14 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 吾悦华府一标 2#楼十三层梁板 | C30 | 150±30 | 170 | 3.1 | 3.29 | ① | 47.7 | 159.0 |  |
| ② | 45.3 | 151.0 |
| ③ | 46.2 | 154.0 |
| 15 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 高桥两新建设开发：高桥新区（新城花园）安置小区D组团 地下室底板 | C35 | 150±30 | 155 | 3.2 | 3.30 | ① | 54.4 | 155.4 |  |
| ② | 55.8 | 159.4 |
| ③ | 47.5 | 135.7 |
| 16 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 德城星东铭苑 12#楼八层梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 3.2 | 3.30 | ① | 50.5 | 168.3 |  |
| ② | 59.6 | 198.7 |
| ③ | 55.2 | 184.0 |
| 17 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 桐昆集团恒瑞厂区1#加弹车间（新建厂区） 22-36轴天沟、柱子 | C30 | 150±30 | 165 | 3.3 | 3.31 | ① | 43.0 | 143.3 |  |
| ② | 39.8 | 132.7 |
| ③ | 41.2 | 137.3 |
| 18 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐昆恒瑞厂区 加弹车间1号楼二层楼面 | C30 | 150±30 | 170 | 3.3 | 3.31 | ① | 38.2 | 127.3 |  |
| ② | 39.9 | 133.0 |
| ③ | 40.1 | 133.7 |
| 19 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 富圣豪庭·御珑湾一期 15#楼八层梁板七层墙柱 | C30 | 150±30 | 165 | 3.4 | 4.1 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
| ② | 33.8 | 112.7 |
| ③ | 36.2 | 120.7 |
| 20 | 桐化砂浆 | 生产现场 | TH160206 砌筑 | M5.0 | 70-80 | 76 | 2.25 | 3.24 | ① | 6.3 | 126.0 |  |
| ② | 6.3 | 126.0 |
| ③ | 6.4 | 128.0 |
| 21 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 16013 砌筑 | M10 | 70-80 | 79 | 2.25 | 3.24 | ① | 16.7 | 167.0 |
| ② | 17.0 | 170.0 |
| ③ | 15.5 | 155.0 |
| 22 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 富圣豪庭御珑湾一期2#楼十层墙体 | M5.0 | 70-80 | 75 | 2.26 | 3.25 | ① | 8.2 | 164.0 |
| ② | 7.5 | 150.0 |
| ③ | 7.3 | 146.0 |