|  |
| --- |
|  **2016年3月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| **序号** | **生产厂家** | **抽样地址** | **使用工程及部位** | **设计****强度****(MPa)** | **设计坍落度/稠度（mm）** | **实测坍落度/稠度（mm）** | **成型****日期** | **试验日期** | **试块抗压强度代表值****（MPa）** | **达到设计****强度（%）** | **备注** |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 龙翔二分二换安置房二期23#楼十二层闷顶层梁板、柱 | C25 | 120±30 | 140 | 3.24 | 4.21 | ① | 33.8 | 135.2 |  |
| ② | 33.7 | 134.8 |
| ③ | 36.1 | 144.4 |
| 2 | 中天混凝土 | 生产现场 | 乐仁精密5#三层梁板1-9轴 | C30 | 120±30 | 140 | 3.22 | 4.19 | ① | 40.7 | 135.7 |  |
| ② | 34.4 | 114.7 |
| ③ | 36.2 | 120.7 |
| 3 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 吾悦华府一标3#楼十四层墙柱十五层梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 3.22 | 4.19 | ① | 33.7 | 112.3 |  |
| ② | 31.6 | 105.3 |
| ③ | 34.7 | 115.7 |
| 4 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 小老板特种塑料制品有限公司造粒车间二层梁板 | C30 | 140±30 | 170 | 3.22 | 4.19 | ① | 37.3 | 124.3 |  |
| ② | 41.6 | 138.7 |
| ③ | 38.9 | 129.7 |
| 5 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 富圣豪庭御珑湾一期1#楼十五层梁板十四层墙柱 | C30 | 150±30 | 180 | 3.24 | 4.21 | ① | 39.6 | 132 |  |
| ② | 35.9 | 119.7 |
| ③ | 37.6 | 125.3 |
| 6 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 德城星东铭苑10#楼十层梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 3.11 | 4.8 | ① | 47.0 | 156.7 |  |
| ② | 41.5 | 138.3 |
| ③ | 42.0 | 140 |
| 7 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 强力汽车配件（浙江）有限公司 16轴-35轴基础 | C30 | 120±30 | 150 | 3.11 | 4.8 | ① | 32.4 | 108 |  |
| ② | 33.9 | 113 |
| ③ | 34.4 | 114.7 |
| 8 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 旭帆纺织品：金凯悦总部大楼项目 1/A-F轴交1/1-5轴三层梁板 | C25 | 150±30 | 170 | 3.24 | 4.21 | ① | 45.2 | 180.8 |  |
| ② | 44.0 | 176 |
| ③ | 40.5 | 162 |
| 9 | 众力混凝土 | 生产现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程2#楼炮楼 | C25 | 150±30 | 140 | 3.11 | 4.8 | ① | 41.2 | 164.8 |  |
| ② | 40.6 | 162.4 |
| ③ | 40.6 | 162.4 |
| 10 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 浙江丰林亚麻染整有限公司印染产业聚集升级技改项目工程基础 | C30 | 150±30 | 135 | 3.11 | 4.8 | ① | 44.2 | 147.3 |  |
| ② | 44.0 | 146.7 |
| ③ | 40.2 | 134 |
| 11 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 崇福大众4S店二层楼面 | C30 | 150±30 | 175 | 4.1 | 4.29 | ① | 38.0 | 126.7 |  |
| ② | 37.6 | 125.3 |
| ③ | 37.3 | 124.3 |
| 12 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 崇福德城星东铭苑7#楼十七层柱十八层梁板 | C30 | 150±30 | 135 | 3.22 | 4.19 | ① | 31.6 | 105.3 |  |
| ② | 31.1 | 103.7 |
| ③ | 32.1 | 107 |
| 13 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 嘉兴雪雄皮革有限公司2#车间基础 | C30 | 150±30 | 130 | 3.22 | 4.19 | ① | 47.5 | 158.3 |  |
| ② | 46.5 | 155 |
| ③ | 46.9 | 156.3 |
| 14 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程3号楼炮楼 | C25 | 150±30 | 165 | 3.22 | 4.19 | ① | 32.1 | 128.4 |  |
| ② | 35.4 | 141.6 |
| ③ | 35.1 | 140.4 |
| 15 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅园二期G4地块3#楼四层梁板 | C35 | 140±30 | 160 | 3.24 | 4.21 | ① | 47.1 | 134.6 |  |
| ② | 46.5 | 132.9 |
| ③ | 52.9 | 151.1 |
| 16 | 新都混凝土 | 施工现场 | 香格里拉三期37#屋面 | C30 | 120±30 | 125 | 3.28 | 4.25 | ① | 36.6 | 122 |  |
| ② | 37.1 | 123.7 |
| ③ | 34.8 | 116 |
| 17 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 旭帆纺织品：金凯悦总部大楼项目 F-L轴交1/1-5轴三层梁板 | C25 | 150±30 | 165 | 3.28 | 4.25 | ① | 38.9 | 155.6 |  |
| ② | 37.4 | 124.7 |
| ③ | 39.2 | 156.8 |
| 18 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 吾悦广场大商业地下室30-36/E-J轴负二层梁板 | C35 | 150±30 | 155 | 3.28 | 4.25 | ① | 41.8 | 119.4 |  |
| ② | 45.3 | 129.4 |
| ③ | 46.1 | 131.7 |
| 19 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡市青城置业有限公司11#楼四层楼面 | C25 | 150±30 | 160 | 4.1 | 4.29 | ① | 35.7 | 142.8 |  |
| ② | 34.5 | 138 |
| ③ | 35.5 | 142 |
| 20 | 中天混凝土 | 施工现场 | 桐乡市电力工程综合办公房后续地下室16-22轴基础 | C30 | 120±30 | 130 | 3.24 | 4.21 | ① | 41.2 | 137.3 |  |
| ② | 42.7 | 142.3 |
| ③ | 40.6 | 135.3 |
| 21 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 东润国际总部大厦工程2-5轴/G-A轴三层板梁梯 | C40 | 150±30 | 170 | 4.1 | 4.29 | ① | 42.1 | 105.2 |  |
| ② | 43.7 | 109.2 |
| ③ | 42.8 | 107 |
| 22 | 桐化砂浆 | 生产现场 | TH160311 砌筑 | M7.5 | 70-80 | 76 | 3.12 | 4.9 | ① | 10.4 | 138.7 |  |
| ② | 9.5 | 126.7 |
| ③ | 10.6 | 141.3 |
| 23 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 16024 砌筑 | M10 | 70-80 | 76 | 3.12 | 4.9 | ① | 16.7 | 167 |  |
| ② | 17.8 | 178 |
| ③ | 16.1 | 161 |
| 24 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 香格里拉工地39#一层墙体 | M5.0 | 70-80 | 73 | 3.25 | 4.22 | ① | 13.3 | 266 |  |
| ② | 11.1 | 222 |
| ③ | 12.9 | 258 |
| 25 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 浙江汉典纺织科技有限公司1#一层墙体 | M5.0 | 70-80 | 77 | 3.25 | 4.22 | ① | 5.2 | 104 |  |
| ② | 8.4 | 168 |
| ③ | 6.7 | 134 |