|  |
| --- |
|  **附： 2016年4月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计强度(MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | 达到设计强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 和悦家园住宅小区（打桩工程）螺旋桩 | C25 | 200±20 | 210 | 4.14 | 5.12 | ① | 31.4 | 125.6 |  |
| ② | 32.6 | 130.4 |
| ③ | 34.5 | 138 |
| 2 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇雅园G5地块4#楼六层柱七层梁板 | C30 | 140±30 | 155 | 4.14 | 5.12 | ① | 37.9 | 126.3 |  |
| ② | 35.0 | 116.7 |
| ③ | 34.2 | 114 |
| 3 | 众力混凝土 | 生产现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程3#楼二层楼面 | C30 | 150±30 | 130 | 4.15 | 5.13 | ① | 35.3 | 117.7 |  |
| ② | 33.7 | 112.3 |
| ③ | 37.7 | 125.7 |
| 4 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 强力汽车配件（浙江）有限公司16-23轴二层结构层 | C30 | 150±30 | 125 | 4.15 | 5.13 | ① | 33.6 | 112 |  |
| ② | 33.6 | 112 |
| ③ | 30.9 | 103 |
| 5 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 嘉兴雪雄皮革有限公司3#车间二层柱三层梁板 | C30 | 150±30 | 130 | 4.15 | 5.13 | ① | 40.3 | 134.3 |  |
| ② | 43.3 | 144.3 |
| ③ | 43.5 | 145 |
| 6 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 浙江依韵家纺有限公司1#车间二层梁板 | C30 | 150±30 | 145 | 4.15 | 5.13 | ① | 41.5 | 138.3 |  |
| ② | 43.2 | 144 |
| ③ | 29.5 | 98.3 |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 浙江天女制漆有限公司二标3#色漆车间10-17轴三层楼面 | C30 | 150±30 | 165 | 4.19 | 5.17 | ① | 34.2 | 114 |  |
| ② | 31.3 | 104.3 |
| ③ | 30.8 | 102.7 |
| 8 | 中天混凝土 | 生产现场 | 乐仁精密5#屋面梁板1-9轴 | C30 | 120±30 | 150 | 4.19 | 5.17 | ① | 44.4 | 148 |  |
| ② | 43.0 | 143.3 |
| ③ | 43.6 | 145.3 |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇圣庭院商住用房1#楼四层梁板柱 | C30 | 180±30 | 160 | 4.19 | 5.17 | ① | 35.6 | 118.7 |  |
| ② | 35.9 | 119.7 |
| ③ | 37.4 | 124.7 |
| 10 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐昆股份有限公司职工倒班楼十三层梁板 | C25 | 150±30 | 160 | 5.5 | 6.2 | ① | 28.8 | 115.3 |  |
| ② | 29.5 | 118 |
| ③ | 29.9 | 119.6 |
| 11 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 振石集团巨成置业有限公司恒园1号楼 1-8轴交A-F轴基础底板 | C30 | 150±30 | 120 | 5.5 | 6.2 | ① | 48.6 | 162 |  |
| ② | 44.4 | 148 |
| ③ | 44.3 | 147.7 |
| 12 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 富圣豪庭御珑湾一期1#楼十七层梁板十六层墙柱 | C30 | 150±30 | 165 | 4.8 | 5.6 | ① | 32.1 | 107 | 飞行抽检 |
| ② | 31.3 | 104.3 |
| ③ | 33.3 | 111 |
| 13 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 桐乡市东方丝绸有限公司五层梁板 | C30 | 150±30 | 160 | 4.20 | 5.18 | ① | 32.9 | 109.7 |  |
| ② | 33.6 | 112 |
| ③ | 40.8 | 136 |
| 14 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴消防支队训练基地5#楼一层柱二层梁板 | C25 | 150±30 | 155 | 4.20 | 5.18 | ① | 39.9 | 159.6 |  |
| ② | 34.2 | 136.8 |
| ③ | 33.7 | 134.8 |
| 15 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 浙江依韵家纺有限公司1#车间四层梁板 | C30 | 150±30 | 140 | 4.21 | 5.19 | ① | 33.6 | 112 |  |
| ② | 40.5 | 135 |
| ③ | 40.2 | 134 |
| 16 | 新都混凝土 | 施工现场 | 濮院轻纺城25#区负一层板 | C35 | 120±30 | 150 | 4.21 | 5.19 | ① | 35.5 | 101.4 |  |
| ② | 38.5 | 110 |
| ③ | 34.2 | 97.7 |
| 17 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 杨家门安置房（一期）项目 基础 | C30 | 140±30 | 130 | 4.28 | 5.26 | ① | 35.7 | 119 |  |
| ② | 38.7 | 129 |
| ③ | 双超 | / |
| 18 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 吾悦华府一标 5#楼九层墙柱 | C40 | 150±30 | 160 | 4.28 | 5.26 | ① | 48.4 | 121 |  |
| ② | 47.5 | 118.8 |
| ③ | 50.1 | 125.2 |
| 19 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 吾悦广场 大商业地下室底板31-36/N-Q轴 | C35 | 150±30 | 145 | 4.28 | 5.26 | ① | 36.7 | 104.9 | 飞行抽检 |
| ② | 35.6 | 101.7 |
| ③ | 39.7 | 113.4 |
| 20 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 洲泉中学体艺综合楼工程 基础 | C30 | 150±30 | 140 | 5.3 | 5.31 | ① | 38.1 | 127 |  |
| ② | 35.6 | 118.7 |
| ③ | 36.5 | 121.7 |
| 21 | 中天混凝土 | 施工现场 | 乐仁精密 5#屋面梁板10-19轴 | C30 | 120±30 | 105 | 5.3 | 5.31 | ① | 37.4 | 124.7 |  |
| ② | 36.6 | 122 |
| ③ | 38.2 | 127.3 |
| 22 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 批号TH160415 砌筑 | M7.5 | 70-80 | 73 | 4.18 | 5.16 | ① | 9.3 | 124 |  |
| ② | 10.5 | 140 |
| ③ | 10.3 | 137.3 |
| 23 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 御珑湾工地砌筑 | M5 | 70-80 | 79 | 4.18 | 5.16 | ① | 11.5 | 230 |  |
| ② | 11.9 | 238 |
| ③ | 11.0 | 220 |