|  |
| --- |
|  **附： 2016年5月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计强度(MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | 达到设计强度（%） | 备注 |
| 1 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 德城星东铭苑 构造柱 | C25 | 120±30 | 150 | 5.11 | 6.8 | ① | 39.2 | 156.8 |  |
| ② | 40.2 | 160.8 |
| ③ | 43.5 | 174 |
| 2 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐乡凤鸣街道互联网+创业园建设项目（一期）2#车间基础 | C30 | 120±30 | 110 | 5.11 | 6.8 | ① | 33.2 | 110.7 |  |
| ② | 33.0 | 110 |
| ③ | 33.6 | 112 |
| 3 | 众力混凝土 | 生产现场 | 桐乡市青城置业有限公司A地块1-8厂房工程1#楼三层楼面 | C25 | 150±30 | 165 | 5.11 | 6.8 | ① | 30.3 | 121.2 |  |
| ② | 34.9 | 139.6 |
| ③ | 30.9 | 123.6 |
| 4 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 浙江丰林亚麻染整有限公司印染产业升级技改项目工程 水池剪力墙 | C30 | 150±30 | 155 | 5.11 | 6.8 | ① | 36.3 | 121 |  |
| ② | 34.6 | 115.3 |
| ③ | 36.7 | 122.3 |
| 5 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 振石集团巨成置业有限公司恒园 地下室1-7轴交G-J轴基础底板 | C30 | 150±30 | 135 | 5.11 | 6.8 | ① | 48.3 | 161 |  |
| ② | 45.3 | 151 |
| ③ | 49.0 | 163.3 |
| 6 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇雅园G5地块1#楼六层柱七层梁板 | C30 | 140±30 | 120 | 5.13 | 6.10 | ① | 46.2 | 154 |  |
| ② | 41.2 | 137.3 |
| ③ | 46.7 | 155.7 |
| 7 | 新都混凝土 | 生产现场 | 悦湖湾一期10#楼屋面 | C30 | 120±30 | 150 | 5.13 | 6.10 | ① | 30.5 | 101.7 |  |
| ② | 34.0 | 113.3 |
| ③ | 35.3 | 117.7 |
| 8 | 中天混凝土 | 生产现场 | 悦湖湾一期46#楼五层结构 | C30 | 120±30 | 145 | 5.19 | 6.16 | ① | 46.9 | 156.3 |  |
| ② | 42.8 | 142.7 |
| ③ | 47.1 | 157 |
| 9 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 吾悦广场 大商业二层梁板11-20/J-Q轴 | C30 | 150±30 | 170 | 5.19 | 6.16 | ① | 35.1 | 117 |  |
| ② | 40.2 | 134 |
| ③ | 41.0 | 136.7 |
| 10 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 吾悦华府一标5#楼十三层墙柱 | C35 | 150±30 | 165 | 5.19 | 6.16 | ① | 42.1 | 120.3 |  |
| ② | 40.9 | 116.9 |
| ③ | 43.1 | 123.1 |
| 11 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 高桥两新建设开发：高桥新区（新城花园）安置小区D组团2#楼七层柱墙八层梁板 | C30 | 150±30 | 160 | 5.19 | 6.16 | ① | 39.0 | 130 |  |
| ② | 40.2 | 134 |
| ③ | 39.9 | 133 |
| 12 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 嘉兴雪雄皮革有限公司1#车间三层柱四层梁板 | C30 | 150±30 | 155 | 5.19 | 6.16 | ① | 49.8 | 166 |  |
| ② | 53.1 | 177 |
| ③ | 48.6 | 162 |
| 13 | 新都混凝土 | 施工现场 | 蓝都诚园 7#楼十四层柱、屋面梁板 | C25 | 150±30 | 170 | 5.20 | 6.17 | ① | 31.2 | 124.8 |  |
| ② | 30.9 | 123.6 |
| ③ | 33.1 | 132.4 |
| 14 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅园G4二标 15#楼五层结构 | C30 | 140±30 | 165 | 5.20 | 6.17 | ① | 32.9 | 109.7 |  |
| ② | 37.9 | 126.3 |
| ③ | 30.7 | 102.3 |
| 15 | 中天混凝土 | 施工现场 | 罗马都市C5#四层梁板 | C30 | 120±30 | 145 | 5.27 | 6.24 | ① | 39.1 | 130.3 |  |
| ② | 39.2 | 130.7 |
| ③ | 42.1 | 140.3 |
| 16 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 吾悦华府一期5#楼十四层墙柱 | C35 | 150±30 | 140 | 5.27 | 6.24 | ① | 39.3 | 112.3 |  |
| ② | 38.8 | 110.9 |
| ③ | 38.4 | 109.7 |
| 17 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 吾悦广场大商业二层梁板26-30/J-N轴 | C30 | 150±30 | 160 | 5.27 | 6.24 | ① | 41.2 | 137.3 |  |
| ② | 41.4 | 138 |
| ③ | 44.0 | 146.7 |
| 18 | 众力混凝土 | 施工现场 | 大麻家纺科技创业园物流中心项目 1#楼二层柱三层楼面 | C30 | 150±30 | 155 | 6.2 | 6.30 | ① | 35.4 | 118 |  |
| ② | 38.9 | 129.7 |
| ③ | 33.6 | 112 |
| 19 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 洲泉中学体艺综合楼工程底层柱、一层楼面 | C30 | 150±30 | 165 | 6.2 | 6.30 | ① | 37.5 | 125 |  |
| ② | 34.5 | 115 |
| ③ | 32.7 | 109 |
| 20 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 批号TH160516 | M10 | 70-80 | 75 | 5.12 | 6.9 | ① | 17.5 | 175 |  |
| ② | 16.9 | 169 |
| ③ | 19.4 | 194 |
| 21 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 批号16044 | M10 | 70-80 | 76 | 5.12 | 6.9 | ① | 22.7 | 227 |  |
| ② | 22.9 | 229 |
| ③ | 22.7 | 227 |
| 22 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 乐仁精密 砌筑 | M5 | 70-80 | 78 | 5.12 | 6.9 | ① | 15.6 | 312 |  |
| ② | 15.3 | 306 |
| ③ | 16.5 | 330 |