|  |
| --- |
|  **附： 2016年6月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计强度(MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） | 达到设计强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 朱国明住宅基础 | C25 | 120±30 | 104 | 6.16 | 7.14 | ① | 29.4 | 117.6 |  |
| ② | 27.8 | 111.2 |
| ③ | 30.6 | 122.4 |
| 2 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 金都纺织三层楼面 | C25 | 140±30 | 160 | 6.16 | 7.14 | ① | 37.9 | 151.6 |  |
| ② | 35.1 | 140.4 |
| ③ | 34.9 | 139.6 |
| 3 | 众力混凝土 | 生产现场 | 大麻家纺科技创业园物流中心项目1#楼四层柱屋面 | C30 | 150±30 | 170 | 6.24 | 7.22 | ① | 37.0 | 123.3 |  |
| ② | 38.7 | 129.0 |
| ③ | 37.1 | 123.7 |
| 4 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 宝马花苑二期8#楼30-44轴十二层柱、剪力墙 | C30 | 150±30 | 130 | 6.24 | 7.21 | ① | 35.3 | 118.7 |  |
| ② | 34.3 | 114.3 |
| ③ | 37.2 | 124.0 |
| 5 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 桐乡力兵化纤纺织1#车间、研发车间、传达室地坪 | C20 | 150±30 | 166 | 6.17 | 7.18 | ① | 31.2 | 156.0 |  |
| ② | 32.9 | 164.5 |
| ③ | 32.3 | 161.5 |
| 6 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 嘉兴港恒针织有限公司三层柱 | C30 | 150±30 | 145 | 7.1 | 7.30 | ① | 42.7 | 142.3 |  |
| ② | 40.9 | 136.3 |
| ③ | 42.4 | 141.3 |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 富圣豪庭御珑湾一期17#楼十八层柱屋面梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 6.30 | 7.27 | ① | 37.2 | 124.0 |  |
| ② | 36.1 | 120.3 |
| ③ | 37.1 | 123.7 |
| 8 | 中天混凝土 | 生产现场 | 罗马都市D11#基础底版 | C30 | 120±30 | 105 | 6.30 | 7.30 | ① | 47.6 | 158.7 |  |
| ② | 49.1 | 163.3 |
| ③ | 48.8 | 162.7 |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 濮院轻纺城J、K商铺三层梁板 | C30 | 180±30 | 155 | 6.30 | 7.27 | ① | 36.0 | 120.0 |  |
| ② | 38.6 | 128.7 |
| ③ | 38.3 | 127.7 |
| 10 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 年处理1000万把肠衣、销售700吨冻品生产项目肠衣加工车间2#区块及连廊基础 | C30 | 150±30 | 175 | 6.17 | 7.15 | ① | 31.6 | 105.3 |  |
| ② | 33.8 | 112.7 |
| ③ | 33.5 | 111.7 |
| 11 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 振石集团巨成置业有限公司恒园N-R轴交8轴基础底板 | C30 | 150±30 | 135 | 6.23 | 7.22 | ① | 35.4 | 118.0 |  |
| ② | 36.9 | 123.0 |
| ③ | 33.8 | 112.7 |
| 12 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 桐乡市金盛彩印包装新建厂房工程1#楼地坪 | C25 | 150±30 | 150 | 6.23 | 7.22 | ① | 40.6 | 162.4 |  |
| ② | 41.1 | 164.4 |
| ③ | 41.1 | 164.4 |
| 13 | 众力混凝土 | 施工现场 | 羔羊羊阳家具有限公司二层楼面 | C30 | 150±30 | 175 | 6.24 | 7.22 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
| ② | 38.5 | 128.3 |
| ③ | 39.4 | 131.3 |
| 14 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 德城星东铭苑 底下室底板后浇带 | C35 | 150±30 | 156 | 6.17 | 7.18 | ① | 48.8 | 139.4 |  |
| ② | 47.2 | 134.9 |
| ③ | 49.9 | 142.6 |
| 15 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴消防支队训练基地2#楼四层梁板 | C25 | 150±30 | 165 | 6.24 | 7.21 | ① | 37.6 | 150.4 |  |
| ② | 37.3 | 149.2 |
| ③ | 37.3 | 149.2 |
| 16 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 同德公寓4#楼屋面 | C30 | 150±30 | 142 | 6.23 | 7.22 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
| ② | 37.0 | 123.3 |
| ③ | 36.6 | 122.0 |
| 17 | 新都混凝土 | 施工现场 | 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司倒班宿舍五层柱屋面 | C30 | 120±30 | 150 | 6.13 | 7.14 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
| ② | 40.4 | 134.7 |
| ③ | 37.5 | 125.0 |
| 18 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 浙江大年堂商贸有限公司新建厂区8#车间三层梁板柱 | C30 | 150±30 | 160 | 6.24 | 7.23 | ① | 36.7 | 122.3 |  |
| ② | 37.8 | 126.0 |
| ③ | 37.8 | 126.0 |
| 19 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 崇福中节能产业园14楼、15#楼地坪 | C25 | 150±30 | 168 | 6.17 | 7.15 | ① | 31.6 | 126.4 |  |
| ② | 29.8 | 119.2 |
| ③ | 32.4 | 129.6 |
| 20 | 中天混凝土 | 施工现场 | 优优花园1#地下车库基础 | C30 | 120±30 | 105 | 6.30 | 7.30 | ① | 46.3 | 154.3 |  |
| ② | 47.7 | 159.0 |
| ③ | 44.0 | 146.7 |
| 21 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 批号TH160632 砌筑 | M7.5 | 70-80 | 75 | 6.30 | 7.28 | ① | 10.2 | 136.0 |  |
| ② | 10.5 | 140.0 |
| ③ | 9.4 | 125.3 |
| 22 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号16058砌筑 | M10 | 70-80 | 72 | 6.30 | 7.28 | ① | 9.8 | 98.0 |  |
| ② | 10.2 | 102.0 |
| ③ | 10.8 | 108.0 |
| 23 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 石门镇2011-4商住楼砌筑 | M5 | 70-80 | 73 | 6.30 | 7.28 | ① | 6.7 | 134.0 |  |
| ② | 6.8 | 136.0 |
| ③ | 8.2 | 164.0 |
| 24 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 星东铭苑砌筑 | M7.5 | 70-80 | 70 | 6.30 | 7.28 | ① | 15.3 | 204.0 |  |
| ② | 16.3 | 217.3 |
| ③ | 15.6 | 208.0 |