|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附： 2016年7月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **生产厂家** | **抽样地址** | **使用工程及部位** | **设计**  **强度**  **(MPa)** | **设计坍落度/稠度（mm）** | **实测坍落度/稠度（mm）** | **成型**  **日期** | **试验日期** | **试块抗压强度代表值**  **（MPa）** | | **达到设计**  **强度（%）** | **备注** |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司倒班宿舍一层地坪 | C20 | 120±30 | 125 | 7.19 | 8.17 | ① | 34.1 | 170.5 |  |
| ② | 34.4 | 172.0 |
| ③ | 36.4 | 182.0 |
| 2 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 生迪光电1#楼四层柱五层梁板 | C30 | 140±30 | 162 | 7.1 | 7.29 | ① | 39.2 | 130.7 |  |
| ② | 38.8 | 129.3 |
| ③ | 30.5 | 101.7 |
| 3 | 众力混凝土 | 生产现场 | 大麻家纺科技创业园物流中心项目2#楼五层柱屋面 | C25 | 150±30 | 170 | 7.22 | 8.20 | ① | 40.5 | 162.0 |  |
| ② | 40.1 | 160.4 |
| ③ | 41.4 | 165.6 |
| 4 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 宝马花园二期8#楼至1-30轴，十七层柱十七层柱，剪力墙，十八层梁板，剪力墙，十八层梁板 | C30 | 150±30 | 165 | 7.22 | 8.22 | ① | 31.9 | 106.3 |  |
| ② | 32.1 | 107.0 |
| ③ | 32.8 | 109.3 |
| 5 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 旺华桥护轮槛 | C30 | 120±30 | 130 | 7.27 | 8.24 | ① | 61.5 | 205.0 |  |
| ② | 57.6 | 192.0 |
| ③ | 59.3 | 197.7 |
| 6 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 浙江爵派尔服饰有限公司研发车间二，五层柱，梁 | C30 | 150±30 | 150 | 7.1 | 7.30 | ① | 40.7 | 135.7 |  |
| ② | 40.0 | 133.3 |
| ③ | 42.3 | 141.0 |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 富圣豪庭御珑湾一期16#楼十八层梁板十七层柱，墙 | C30 | 150±30 | 175 | 7.6 | 8.3 | ① | 38.6 | 128.7 |  |
| ② | 35.6 | 118.7 |
| ③ | 39.7 | 132.3 |
| 8 | 中天混凝土 | 生产现场 | 吾悦华府二期11#楼四层结构 | C30 | 120±30 | 105 | 7.6 | 8.5 | ① | 35.2 | 117.3 |  |
| ② | 33.5 | 111.7 |
| ③ | 33.7 | 112.3 |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 濮院轻纺城M商铺三层梁板 | C30 | 150±30 | 140 | 7.8 | 8.5 | ① | 36.9 | 123.0 |  |
| ② | 38.0 | 126.7 |
| ③ | 38.9 | 129.7 |
| 10 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 赵汝愚纪念馆观鱼基础 | C25 | 150±30 | 175 | 7.29 | 8.26 | ① | 37.9 | 151.6 |  |
| ② | 39.5 | 158.0 |
| ③ | 35.8 | 143.2 |
| 11 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 龙翔2013-3商贸地块底版基础 | C30 | 150±30 | 135 | 7.22 | 8.22 | ① | 43.5 | 145.0 |  |
| ② | 43.7 | 145.7 |
| ③ | 43.1 | 143.7 |
| 12 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 金都纺织四层楼面 | C25 | 140±30 | 167 | 7.1 | 7.29 | ① | 36.9 | 147.6 |  |
| ② | 35.8 | 143.2 |
| ③ | 34.7 | 138.8 |
| 13 | 新都混凝土 | 施工现场 | 浙江合众新能源汽车厂区建设工程冲焊车间A至1/A轴，1/3 至3/4轴承台基础地梁 | C30 | 120±30 | 123 | 7.19 | 8.17 | ① | 38.6 | 128.7 |  |
| ② | 47.2 | 157.3 |
| ③ | 32.9 | 109.7 |
| 14 | 众力混凝土 | 施工现场 | 宝石苑1#楼四层梁板柱 | C30 | 150±30 | 161 | 7.22 | 8.20 | ① | 42.0 | 140.0 |  |
| ② | 35.4 | 118.0 |
| ③ | 39.5 | 131.7 |
| 15 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 德城星东铭苑 构造柱 | C25 | 120±30 | 144 | 7.27 | 8.24 | ① | 46.2 | 184.8 |  |
| ② | 47.4 | 189.6 |
| ③ | 45.3 | 181.2 |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 桐乡凤鸣街道互联网+创业园新建厂区1#车间炮台 | C30 | 150±30 | 165 | 7.22 | 8.22 | ① | 31.4 | 104.7 |  |
| ② | 33.2 | 110.7 |
| ③ | 31.9 | 106.3 |
| 17 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 同德公寓4#楼构架 | C30 | 150±30 | 159 | 7.1 | 7.30 | ① | 42.3 | 141.0 |  |
| ② | 42.4 | 141.3 |
| ③ | 42.9 | 143.0 |
| 18 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 恒园3#楼五层结构楼面 | C30 | 150±30 | 172 | 7.25 | 8.22 | ① | 38.9 | 129.7 |  |
| ② | 34.8 | 116.0 |
| ③ | 36.0 | 120.0 |
| 19 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 乌镇浮澜桥集贸市场1#楼一层柱二层梁板 | C30 | 150±30 | 166 | 7.8 | 8.5 | ① | 42.8 | 142.7 |  |
| ② | 44.9 | 149.7 |
| ③ | 38.6 | 128.7 |
| 20 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 吾悦广场大商业四层柱屋面11-18/J-Q轴 | C30 | 150±30 | 172 | 7.19 | 8.17 | ① | 35.4 | 118.0 |  |
| ② | 36.3 | 121.0 |
| ③ | 34.2 | 114.0 |
| 21 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣化纤有限公司楼面 | C30 | 150±30 | 168 | 7.29 | 8.26 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
| ② | 39.9 | 133.0 |
| ③ | 39.8 | 132.7 |
| 22 | 中天混凝土 | 施工现场 | 罗马都市C5#九层柱十层梁板 | C35 | 160±30 | 177 | 7.19 | 8.17 | ① | 50.9 | 145.4 |  |
| ② | 51.1 | 146.0 |
| ③ | 51.3 | 146.6 |
| 23 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 批号TH160737 砌筑 | M5.0 | 70-80 | 78 | 7.27 | 8.24 | ① | 8.5 | 170.0 |  |
| ② | 6.7 | 134.0 |
| ③ | 9.8 | 196.0 |
| 24 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号16073砌筑 | M10 | 70-80 | 73 | 7.27 | 8.24 | ① | 13.5 | 135.0 |  |
| ② | 12.7 | 127.0 |
| ③ | 13.3 | 133.0 |