|  |
| --- |
|  **附： 2016年8月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表** |
| **序号** | **生产厂家** | **抽样地址** | **使用工程及部位** | **设计****强度****(MPa)** | **设计坍落度/稠度（mm）** | **实测坍落度/稠度（mm）** | **成型****日期** | **试验****日期** | **试块抗压强度代表值****（MPa）** | **达到设计****强度（%）** | **备注** |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 和悦家园3#楼五层结构 | C30 | 120±30 | 145 | 8.5 | 9.7 | ① | 35.1 | 117.0 |  |
| ② | 39.0 | 130.0 |
| ③ | 36.0 | 120.0 |
| 2 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇五星村文化活动中心基础 | C30 | 140±30 | 166 | 8.5 | 9.5 | ① | 39.6 | 132.0 |  |
| ② | 30.7 | 102.3 |
| ③ | 31.7 | 105.7 |
| 3 | 众力混凝土 | 生产现场 | 大麻家纺科技创业园物流中心炮楼 | C30 | 150±30 | 175 | 8.12 | 9.9 | ① | 34.4 | 114.7 |  |
| ② | 31.6 | 105.3 |
| ③ | 32.0 | 106.7 |
| 4 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 宝马花园二期8#楼30-44轴，十九层柱，剪力墙，二十层梁板 | C30 | 150±30 | 166 | 8.12 | 9.9 | ① | 41.3 | 137.7 |  |
| ② | 44.0 | 146.7 |
| ③ | 40.6 | 135.3 |
| 5 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 崇福镇2012-72-2地块商住楼基础 | C25 | 150±30 | 142 | 8.9 | 9.7 | ① | 36.6 | 146.4 |  |
| ② | 35.7 | 142.8 |
| ③ | 35.7 | 142.8 |
| 6 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 桐乡市求是中学地坪 | C30 | 120±30 | 140 | 8.19 | 9.17 | ① | 35.9 | 119.7 |  |
| ② | 39.9 | 133.0 |
| ③ | 34.4 | 114.7 |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 浙江天女集团制漆有限公司二标1#制罐车间1-7轴地坪 | C30 | 120±30 | 150 | 8.19 | 9.19 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
| ② | 37.1 | 123.7 |
| ③ | 38.9 | 129.7 |
| 8 | 中天混凝土 | 生产现场 | 吾悦华府一期40#楼十六层梁板 | C30 | 160±30 | 130 | 8.9 | 9.7 | ① | 42.5 | 141.7 |  |
| ② | 43.9 | 146.3 |
| ③ | 38.3 | 127.7 |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 濮院轻纺城C塔楼九层梁板 | C30 | 150±30 | 125 | 8.9 | 9.7 | ① | 43.8 | 146.0 |  |
| ② | 42.3 | 141.0 |
| ③ | 42.0 | 140.0 |
| 10 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐昆恒邦CP1纺丝楼二层楼面 | C30 | 150±30 | 142 | 8.16 | 9.14 | ① | 46.3 | 154.3 |  |
| ② | 43.8 | 146.0 |
| ③ | 45.9 | 153.0 |
| 11 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 桐乡市金盛彩印包装新建厂区工程2#车间二层柱三层梁板 | C30 | 150±30 | 177 | 8.19 | 9.18 | ① | 34.6 | 115.3 |  |
| ② | 34.8 | 116.0 |
| ③ | 34.9 | 116.3 |
| 12 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 宝森纺织二层楼面 | C30 | 140±30 | 165 | 8.5 | 9.5 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
| ② | 42.4 | 141.3 |
| ③ | 38.4 | 128.0 |
| 13 | 新都混凝土 | 施工现场 | 浙江合众新能源汽车厂区建设工程冲焊车间5至6轴交，1/G -K轴承台 | C30 | 120±30 | 128 | 8.5 | 9.7 | ① | 39.0 | 130.0 |  |
| ② | 38.4 | 128.0 |
| ③ | 36.0 | 120.0 |
| 14 | 众力混凝土 | 施工现场 | 浙江双箭科研大楼屋面 | C30 | 150±30 | 178 | 8.12 | 9.9 | ① | 30.5 | 101.7 |  |
| ② | 28.7 | 95.7 |
| ③ | 30.2 | 100.7 |
| 15 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 石门桂花铭苑地下室顶板 | C35 | 150±30 | 132 | 8.9 | 9.7 | ① | 50.2 | 143.4 |  |
| ② | 61.6 | 176.0 |
| ③ | 58.5 | 167.1 |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 浙江晶通塑胶有限公司1#车间基础 | C30 | 120±30 | 128 | 8.12 | 9.9 | ① | 44.7 | 149.0 |  |
| ② | 42.5 | 141.7 |
| ③ | 42.4 | 141.3 |
| 17 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 高桥两新建设开发：高桥新区【新城花园】安置小区(D组团）2#楼构架 | C30 | 150±30 | 169 | 8.19 | 9.17 | ① | 31.3 | 104.3 |  |
| ② | 32.7 | 109.0 |
| ③ | 27.5 | 91.7 |
| 18 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 恒园6#楼五层结构楼面 | C30 | 150±30 | 165 | 8.19 | 9.18 | ① | 36.8 | 122.7 |  |
| ② | 38.9 | 129.7 |
| ③ | 38.0 | 126.7 |
| 19 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 桐乡市耀华国际教育学校教学楼五层柱屋面梁板 | C30 | 150±30 | 168 | 8.11 | 9.7 | ① | 40.3 | 134.3 |  |
| ② | 33.9 | 113.0 |
| ③ | 35.3 | 117.7 |
| 20 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 吾悦广场金街5#房屋面 | C30 | 150±30 | 155 | 8.19 | 9.19 | ① | 39.3 | 131.0 |  |
| ② | 37.9 | 126.3 |
| ③ | 38.9 | 129.7 |
| 21 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡市中盈化纤有限公司CP8纺丝楼车间螺旋桩 | C30 | 180±30 | 136 | 8.16 | 9.14 | ① | 44.5 | 148.3 |  |
| ② | 44.6 | 148.7 |
| ③ | 44.9 | 149.7 |
| 22 | 中天混凝土 | 施工现场 | 优优花园1#-2#楼间车库顶板 | C35 | 120±30 | 153 | 8.9 | 9.7 | ① | 40.6 | 116.0 |  |
| ② | 43.4 | 124.0 |
| ③ | 41.6 | 118.9 |
| 23 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 批号TH160819 砌筑 | M10 | 70-80 | 78 | 8.26 | 9.23 | ① | 12.1 | 121.0 |  |
| ② | 13.3 | 133.0 |
| ③ | 14.4 | 144.0 |
| 24 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号s16443砌筑 | M7.5 | 70-80 | 73 | 8.26 | 9.23 | ① | 12.2 | 162.7 |  |
| ② | 12.0 | 160.0 |
| ③ | 13.9 | 185.3 |