桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2017〕37号

- 关于2017年10月份预拌混凝土和预拌

- 砂浆质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市使用于建设工程预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2017年10月1日至10月31日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块72组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有71组，合格率达98.6%；现场坍落度共做24批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有11组。其中1组无效,2组超200%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量

附：2017年10月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2017年12月12日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司。

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室     2017年12月12日印发

| 附： 2017年10月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 景秀雅苑 47＃楼隔热层10米梁.柱.板 | C30 | 90～150 | 144 | 10.26 | 11.23 | ① | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.2 | 140.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.9 | 136.3 |  |
| 2 | 新都混凝土 | 施工现场 | 星都会 基础底板 | C30 | 90～150 | 136 | 10.26 | 11.23 | ① | 33.7 | 112.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.8 | 109.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.6 | 115.3 |  |
| 3 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 申康管业 3#4#厂房基础柱 | C30 | 120～180 | 148 | 10.26 | 11.24 | ① | 44.9 | 149.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.1 | 143.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.0 | 143.3 |  |
| 4 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 桐乡市乌镇人民医院迁建工程 住院楼三层柱四层梁板 | C30 | 120～180 | 152 | 10.26 | 11.23 | ① | 44.3 | 147.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.9 | 143.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.9 | 153.0 |  |
| 5 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 乌镇子夜酒店3#楼北四层梁板柱 | C30 | 120～180 | 159 | 10.26 | 11.23 | ① | 47.1 | 157.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.1 | 153.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.4 | 164.7 |  |
| 6 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 桐乡市友利家具有限公司1#楼三层梁板 | C30 | 120～180 | 135 | 10.26 | 11.23 | ① | 43.3 | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.4 | 154.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.1 | 133.7 |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 桐乡市洁灵贸易有限公司厂区工程，2#楼五层柱屋面梁板 | C30 | 120～180 | 161 | 10.25 | 11.23 | ① | 37.0 | 123.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.7 | 145.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.0 | 146.7 |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 桐乡市生活垃圾焚烧飞灰（固化处理后）填埋场，2#库9#10#板块墙板 | C30 | 120～180 | 129 | 10.25 | 11.23 | ① | 40.1 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.7 | 122.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.6 | 132.0 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 香榭公馆3#楼四层梁板 | C30 | 120～180 | 148 | 10.25 | 11.23 | ① | 47.3 | 157.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 52.3 | 174.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 54.3 | 181.0 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 星都会 9#楼一层墙柱二层梁板 | C50 | 120～180 | 139 | 10.25 | 11.24 | ① | 66.8 | 133.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 69.6 | 139.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 65.9 | 131.8 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 桐乡市图书馆迁建工程四层跨板 | C35 | 90～150 | 140 | 10.26 | 11.23 | ① | 42.2 | 120.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.2 | 132.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.8 | 142.3 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 梧桐花园30#31#地下室顶板 | C35 | 90～150 | 128 | 10.26 | 11.24 | ① | 39.3 | 112.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.9 | 105.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.8 | 93.7 |  |
| 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 乌镇雅苑 1#楼六层墙柱七层梁板 | C30 | 150～210 | 178 | 10.27 | 11.24 | ① | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.8 | 119.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.8 | 122.7 |  |
| 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅苑 12号楼九层梁板 | C30 | 150～210 | 172 | 10.27 | 11.24 | ① | 48.3 | 161.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.5 | 151.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.6 | 142.0 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐昆恒邦锅炉房脱硫塔工程墙板 | C30 | 120～180 | 162 | 10.30 | 11.28 | ① | 30.1 | 100.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.4 | 118.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.6 | 108.7 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 浙江晶顺建材科技有限公司新建厂区工程屋面栏板 | C30 | 120～180 | 145 | 10.30 | 11.28 | ① | 33.1 | 110.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.3 | 114.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.6 | 115.3 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐昆集团恒邦CP3 设备基础 | C30 | 120～180 | 138 | 10.30 | 11.28 | ① | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.1 | 120.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.2 | 117.3 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡市新开源制衣有限公司 基础 | C30 | 120～180 | 152 | 10.30 | 11.28 | ① | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.7 | 129.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.8 | 129.3 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 青成名苑桩基工程 水下桩 | C30 | 150～210 | 189 | 10.28 | 11.25 | ① | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.1 | 120.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.2 | 117.3 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 浙江新市油脂股份有限公司新建厂区工程 油罐基础 | C30 | 120～180 | 140 | 10.28 | 11.25 | ① | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.7 | 129.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.8 | 129.3 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 中辉裘革科技有限公司2#车间屋面梁板 | C30 | 120～180 | 148 | 10.27 | 11.24 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.3 | 117.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.4 | 124.7 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 永泰隆电子股份有限公司研发车间七层梁板 | C30 | 120～180 | 153 | 10.27 | 11.24 | ① | 38.5 | 128.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.4 | 131.3 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 浙江卡迪绒实业有限公司新建厂房1-1.1-2二层楼面 | C35 | 120～180 | 146 | 10.27 | 11.24 | ① | 42.7 | 122.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.7 | 122.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.3 | 120.9 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 嘉兴轩孚自动变速有限公司2#宿舍梁、板、柱 | C30 | 120～180 | 147 | 10.26 | 11.24 | ① | 34.1 | 113.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.4 | 108.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.8 | 112.7 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th171026 | M10 | 70～90 | 75 | 10.28 | 11.25 | ① | 15.2 | 152.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 14.1 | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 14.7 | 147.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 桐乡水岸华庭1号楼10层 | M5.0 | 70～90 | 80 | 10.28 | 11.25 | ① | 6.7 | 134.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 6.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 6.2 | 124.0 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：S17620 | M7.5 | 70～90 | 82 | 10.27 | 11.25 | ① | 10.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.3 | 137.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 无效 | 不作 评定 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施场 | 乌镇达园G2地块 | M5.0 | 70～90 | 72 | 10.27 | 11.25 | ① | 10.7 | 214.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 9.7 | 194.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 10.1 | 202.0 |  |