桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2018〕3号

- 关于2017年11月份预拌混凝土和预拌

- 砂浆质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市使用于建设工程预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2017年11月1日至11月30日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块72组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有69组，合格率达95.8%；现场坍落度共做24批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。我站将对不合格项目及部位进行跟踪检测。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量

附：2017年11月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2018年1月16日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司。

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室      2018年1月16日印发

| 附： 2017年11月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达到 设计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 景秀雅苑 60＃楼七层17.37米梁柱板 | C30 | 90～150 | 138 | 11.9 | 12.7 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.0 | 130.0 |  |
| 2 | 新都混凝土 | 施工现场 | 梧桐花园三标段 41#楼十七层柱.十八层梁板 | C30 | 90～150 | 142 | 11.10 | 12.7 | ① | 39.1 | 130.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.4 | 131.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.6 | 122.0 |  |
| 3 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 雅园G1 10#楼十一层柱 | C30 | 120～180 | 139 | 11.9 | 12.7 | ① | 42.0 | 140.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.5 | 148.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.6 | 142.0 |  |
| 4 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 乌镇达园商业街 1#楼斜屋面 | C30 | 120～180 | 148 | 11.9 | 12.7 | ① | 41.3 | 137.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.3 | 147.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.8 | 142.7 |  |
| 5 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 扩大杭嘉湖南排（屠甸镇区安置房）2#楼四层梁板柱 | C30 | 120～180 | 133 | 11.9 | 12.7 | ① | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.7 | 135.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.1 | 133.7 |  |
| 6 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 桐乡市友层梁板 | C30 | 120～180 | 142 | 11.9 | 12.7 | ① | 43.8 | 146.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.9 | 143.0 |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 天悦龙庭小区，2#3#楼商铺基础 | C35 | 90～150 | 118 | 11.9 | 12.7 | ① | 45.9 | 131.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.3 | 126.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.9 | 122.6 |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 桐乡市东兴市政，生活垃圾2#库2#利家具有限公司1#楼四板块底扳 | C30 | 90～150 | 105 | 11.10 | 12.7 | ① | 43.1 | 143.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.4 | 148.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.7 | 149.0 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 星都会2#楼三层墙柱梯四层梁板 | C50 | 120～180 | 156 | 11.9 | 12.7 | ① | 47.3 | 94.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.4 | 96.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.9 | 99.8 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 香榭公馆3#楼四层柱五层梁板 | C30 | 120～180 | 146 | 11.10 | 12.7 | ① | 48.8 | 162.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.5 | 165.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 54.4 | 181.3 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 新东方油墨螺旋桩 | C30 | 150～210 | 188 | 11.10 | 12.8 | ① | 37.1 | 123.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.5 | 115.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.6 | 115.3 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 梧桐花园31#十九层梁板 | C30 | 120～180 | 149 | 11.10 | 12.8 | ① | 44.5 | 148.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 | 145.0 |  |
| 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 恒美服饰有限公司，生产车间二 四层主屋面梁板 | C30 | 120～180 | 160 | 11.10 | 12.7 | ① | 34.1 | 113.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.8 | 109.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.6 | 128.7 |  |
| 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅苑 2号楼九层柱十层梁板 | C30 | 150～210 | 189 | 11.9 | 12.7 | ① | 33.7 | 112.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.4 | 121.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.4 | 108.0 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 崇福镇华光拆迁安置房生活用房及生产用房生活用房中排东三幢斜屋面 | C25 | 90～150 | 138 | 11.11 | 12.8 | ① | 32.0 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.5 | 130.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 31.9 | 127.6 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 浙江晶顺建材科技有限公司新建厂区工程1#车间13-18轴屋面 | C30 | 120～180 | 149 | 11.11 | 12.8 | ① | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.7 | 119.0 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡市佑昌包装材料有限公司3#4#车间 水池墙板 | C30 | 120～180 | 137 | 11.11 | 12.8 | ① | 40.7 | 135.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.4 | 138.0 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 优优湘洲工程 6#楼二层梁板 | C30 | 120～180 | 151 | 11.11 | 12.8 | ① | 39.8 | 132.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.4 | 134.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.7 | 119.0 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江新市油脂股份有限公司新建厂区工程 油罐基础 | C30 | 120～180 | 154 | 11.11 | 12.8 | ① | 41.4 | 138.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.7 | 142.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.9 | 146.3 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 北线、东线供热管网改造工程 水下桩 | C30 | 150～210 | 178 | 11.11 | 12.8 | ① | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.2 | 130.7 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 羊毛衫整烫加工包装项目基础 | C30 | 120～180 | 151 | 11.10 | 12.8 | ① | 38.2 | 127.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.4 | 124.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.9 | 129.7 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 欧图纺织新建厂房梁板柱 | C30 | 120～180 | 149 | 11.10 | 12.8 | ① | 37.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.4 | 121.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.8 | 119.3 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 浙江衣久天凰制衣有限公司1-3#厂房工程1#楼五层梁板 | C30 | 120～180 | 145 | 11.10 | 12.8 | ① | 37.4 | 124.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.8 | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.0 | 126.7 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 巨石集团有限公司年产60万吨叶蜡石微粉扩建项目自备码头工程码头基础 | C30 | 90～150 | 109 | 11.10 | 12.8 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.3 | 121.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.5 | 125.0 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th171107 | M7.5 | 70～90 | 76 | 11.12 | 12.8 | ① | 10.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.4 | 138.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 7.8 | 104.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 浙江卡伊拉织造有限公司车间.集团宿舍工程 | M5.0 | 70～90 | 78 | 11.12 | 12.8 | ① | 8.2 | 164.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 9.4 | 188.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.4 | 168.0 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：S17635 | M10 | 70～90 | 80 | 11.12 | 12.8 | ① | 10.7 | 107.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.3 | 113.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.2 | 122.0 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 梧桐华府一标墙体 | M5.0 | 70～90 | 82 | 11.12 | 12.8 | ① | 8.1 | 162.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 8.5 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.2 | 164.0 |  |