桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2018〕5号

- 关于2017年12月份预拌混凝土和预拌砂浆

- 质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市使用于建设工程预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2017年12月1日至12月31日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块69组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有69组，合格率达100%；现场坍落度共做23批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。我站将对不合格项目及部位进行跟踪检测。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量

附：2017年12月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2018年2月2日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

共印：20份

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室   2018年2月6日

| 附： 2017年12月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 望湖湾 10#楼二十层墙柱梯、屋面梁板 | C30 | 90～150 | 134 | 12.21 | 1.18 | ① | 36.9 | 123.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.3 | 137.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.5 | 118.3 |  |
| 2 |  | 桐星混凝土 | 生产现场 | 秋韵路跨丁家港桥工程，2#墩1#桩 | C30 | 150～210 | 177 | 12.25 | 1.22 | ① | 47.3 | 157.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 47.3 | 157.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.7 | 165.7 |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 申康管业 7#厂房三层梁板 | C30 | 120～180 | 156 | 12.21 | 1.18 | ① | 31.8 | 106.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 30.1 | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.2 | 107.3 |  |
| 4 |  | 钟大混凝土 | 生产现场 | 锦悦公馆 21#楼C八层柱九层楼面 | C30 | 120～180 | 158 | 12.22 | 1.19 | ① | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.6 | 118.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.6 | 125.3 |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 乌镇互联网国际会展中心二期工程斜屋面 | C30 | 120～180 | 145 | 12.22 | 1.19 | ① | 50.6 | 168.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.9 | 166.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 52.0 | 173.3 |  |
| 6 |  | 中天混凝土 | 生产现场 | 濮院毛衫时尚小镇酒店屋面 | C30 | 120～180 | 137 | 12.22 | 1.19 | ① | 36.9 | 123.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.0 | 126.7 |  |
|  | 7 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 羔羊商住房，二层梁板 | C30 | 120～180 | 145 | 12.25 | 1.22 | ① | 31.6 | 105.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.0 | 110.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.4 | 111.3 |  |
|  | 8 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡市巨豪纺织有限公司扩建工程 配电房基础 | C30 | 120～180 | 148 | 12.25 | 1.22 | ① | 42.7 | 142.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.6 | 145.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.7 | 149.0 |  |
|  | 9 | 众力混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼CP13 | C30 | 150～180 | 167 | 12.25 | 1.22 | ① | 34.2 | 114.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.4 | 121.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 30.6 | 102.0 |  |
|  | 10 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐昆集团恒瑞厂区3#加弹车间16-21轴二层地坪 | C30 | 120～180 | 162 | 12.25 | 1.22 | ① | 32.7 | 109.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.0 | 106.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 31.0 | 103.3 |  |
|  | 11 | 六合混凝土 | 生产现场 | 浙江卡迪绒实业有限公司新建厂房1-1，1-2六层柱 | C30 | 120～180 | 154 | 12.22 | 1.19 | ① | 34.7 | 115.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.7 | 115.7 |  |
|  | 12 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 生产60万吨叶腊石微粉扩建项目 地坪 | C30 | 120～180 | 151 | 12.22 | 1.19 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.9 | 123.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.2 | 117.3 |  |
|  | 13 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 天悦龙庭小区，2#楼三层柱四层梁板 | C30 | 120～180 | 132 | 12.25 | 1.22 | ① | 46.6 | 155.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 51.1 | 170.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.3 | 157.7 |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅苑 12号楼十五层柱十六层梁板 | C30 | 150～210 | 177 | 12.25 | 1.22 | ① | 32.2 | 107.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.3 | 107.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.7 | 112.3 |  |
|  | 15 | 新都混凝土 | 施工现场 | 景秀雅苑 21#楼二层梁板 | C30 | 90～150 | 121 | 12.24 | 1.22 | ① | 42.3 | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.6 | 138.7 |  |
|  | 16 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 大通酩悦 1#楼二十层墙柱二十一层梁板 | C30 | 120～180 | 143 | 12.22 | 1.19 | ① | 38.6 | 128.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.3 | 121.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.5 | 125.0 |  |
|  | 17 | 中天混凝土 | 施工现场 | 景秀雅苑26#24#二层梁板 | C30 | 90～150 | 125 | 12.22 | 1.19 | ① | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.7 | 129.0 |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 优优湘洲工程 3#楼 九层梁板 | C30 | 120～180 | 146 | 12.25 | 1.22 | ① | 42.7 | 142.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.6 | 145.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.7 | 149.0 |  |
|  | 19 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 雅达商业街 1#楼斜屋面 | C30 | 120～180 | 140 | 12.25 | 1.22 | ① | 34.1 | 113.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.1 | 113.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.0 | 113.3 |  |
|  | 20 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 高桥旅游广场二期3#楼12层梁板 | C30 | 120～180 | 139 | 12.22 | 1.19 | ① | 48.2 | 160.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 47.8 | 159.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 50.5 | 168.3 |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 年产羊绒衫、羊毛衫等40万件新建项目工程 五层梁板 | C30 | 120～180 | 147 | 12.22 | 1.19 | ① | 34.9 | 116.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.9 | 109.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.0 | 116.7 |  |
|  | 22 | 众力混凝土 | 施工现场 | 浙江飞帆纺织有限公司 1-2#车间 门卫(年产纱线1500吨和装饰布300万米技改项目) 三层梁板柱 | C30 | 150～180 | 155 | 12.25 | 1.22 | ① | 36.0 | 120.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.8 | 116.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.4 | 114.7 |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 施工现场 | 巨石智能产业园（南日）联合厂房制品区基础 | C30 | 90～150 | 116 | 12.22 | 1.19 | ① | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.7 | 122.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.6 | 112.0 |  |
|  | 24 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th171218 | M10 | 70～90 | 78 | 12.23 | 1.20 | ① | 10.9 | 109.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.2 | 112.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 13.8 | 138.0 |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 求是中学扩建工程 | M7.5 | 70～90 | 80 | 12.23 | 1.20 | ① | 12.6 | 168.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.6 | 141.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 10.6 | 141.3 |  |
|  | 26 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：S17749 | M10 | 70～90 | 83 | 12.23 | 1.20 | ① | 12.3 | 123.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.6 | 106.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 10.8 | 108.0 |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 巨匠建设时尚中心 | M7.5 | 70～90 | 79 | 12.23 | 1.20 | ① | 8.6 | 114.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 9.7 | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 9.0 | 120.0 |  |