桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2018〕8号

- 关于2018年1月、2月份预拌混凝土和预拌

- 砂浆质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市使用于建设工程预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2018年1月1日至2月28日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块144组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有140组，其中1组不作评定，合格率达97.9%；现场坍落度共做48批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块24组，标准养护达到设计强度值100%以上有24组。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。对于以下附表中涉及到的不合格的工程，请各有关主体责任单位高度重视。采取有力措施，进行跟踪检测。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量。

附：2018年1月、2月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2018年4月3日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室      2018年4月3日印发

| 附： 2018年1月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 高桥旅游广场二期3号楼十五层梁板 | C30 | 150～210 | 175 | 1.10 | 2.8 | ① | 45.0 | 150.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.4 | 151.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 无效 | 不作评定 |  |
| 2 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 施工桐乡恒企服饰有限公司1号车间3层柱 | C30 | 120～180 | 156 | 1.10 | 2.8 | ① | 45.5 | 151.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.1 | 160.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.4 | 154.7 |  |
| 3 | 新都混凝土 | 生产现场 | 工程桐乡森茂汽车城项目 8#楼屋面 | C30 | 110～170 | 144 | 1.12 | 2.9 | ① | 46.0 | 153.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.7 | 149.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.3 | 147.7 |  |
| 4 | 新都混凝土 | 施工现场 | 景秀雅苑 2#4#楼二层梁板 | C30 | 90～150 | 138 | 1.12 | 2.9 | ① | 47.4 | 158.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.5 | 161.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.1 | 157.0 |  |
| 5 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 雅达商业街 光顶屋面 | C30 | 120～180 | 155 | 1.12 | 2.9 | ① | 47.0 | 156.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.4 | 148.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.3 | 157.7 |  |
| 6 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 康来登花园小区 6#楼商铺二层楼面 | C30 | 120～180 | 135 | 1.12 | 2.8 | ① | 49.3 | 164.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.5 | 145.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 50.4 | 168.0 |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 1月份编号19桐星生产现场，金利马织造工程，2#楼四层梁板 | C30 | 120～180 | 150 | 1.12 | 2.9 | ① | 41.5 | 138.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.9 | 123.0 |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 同德公寓二期工程，1#楼八层梁板七层柱 | C30 | 120～180 | 155 | 1.12 | 2.9 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.0 | 140.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.9 | 129.7 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 锦悦公馆 2#汽车坡道 | C35 | 90~150 | 128 | 1.12 | 2.9 | ① | 43.5 | 124.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.7 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 | 124.3 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 乌镇 小城故事一期 20#一层结构柱梁板 | C30 | 120～180 | 168 | 1.12 | 2.9 | ① | 39.6 | 132.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.9 | 126.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.6 | 118.7 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 景秀雅苑11#七层梁板 | C30 | 90～150 | 132 | 1.12 | 2.9 | ① | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.5 | 131.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.7 | 129.0 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 桐城名苑9#基础 | C30 | 90～150 | 126 | 1.12 | 2.8 | ① | 40.6 | 116.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.9 | 111.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.2 | 120.6 |  |
| 13 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 星火村农民安置房二期，四层梁板 | C25 | 120～180 | 141 | 1.11 | 2.8 | ① | 36.7 | 146.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.9 | 135.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.8 | 139.2 |  |
| 14 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 乌镇雅苑二期，7#楼东单元十六层墙柱十七层梁板 | C25 | 150～210 | 185 | 1.11 | 2.8 | ① | 36.5 | 121.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.6 | 125.3 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐昆集团恒瑞厂区3#加弹车间16-21轴二层地坪 | C30 | 120～180 | 148 | 1.11 | 2.8 | ① | 39.0 | 130.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.6 | 125.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.4 | 131.3 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴天和诚生物科技有限公司3-4号车间楼面 | C30 | 120～180 | 154 | 1.11 | 2.8 | ① | 43.7 | 145.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.3 | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.1 | 150.3 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐昆恒邦cp3 二次结构 | C25 | 120～180 | 152 | 1.10 | 2.8 | ① | 39.9 | 159.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.9 | 159.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.1 | 164.4 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 优优湘洲工程 4#楼 十三层梁板 | C30 | 120～180 | 158 | 1.10 | 2.8 | ① | 42.2 | 140.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.0 | 146.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.3 | 137.7 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江明品纺织有限公司 二号车间 C30 二层柱三层粱板 | C30 | 150～180 | 168 | 1.10 | 2.8 | ① | 36.6 | 122.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.2 | 130.7 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼CP13 一层柱 | C30 | 150～180 | 172 | 1.10 | 2.8 | ① | 40.3 | 134.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.8 | 122.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.3 | 121.0 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 浙江恒城机械 五层梁板 | C30 | 120～180 | 152 | 1.12 | 2.8 | ① | 36.2 | 120.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.4 | 124.7 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 浙江富锦防护用品新建厂区 二层梁板 | C30 | 120～180 | 155 | 1.12 | 2.8 | ① | 36.3 | 121.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.9 | 116.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.4 | 128.0 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 嘉兴轩孚自动变速有限公司基础 | C30 | 90～150 | 128 | 1.11 | 2.8 | ① | 35.2 | 117.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.6 | 115.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.6 | 115.3 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 巨石智能制造基地年产30万吨玻璃纤维扩建工程一层柱 | C30 | 120～180 | 133 | 1.11 | 2.8 | ① | 35.2 | 117.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.1 | 113.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.4 | 114.7 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th180106 | M10.0 | 70～90 | 82 | 1.13 | 2.9 | ① | 13.5 | 135.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 13.9 | 139.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.8 | 128.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 望湖湾 | M10.0 | 70～90 | 78 | 1.13 | 2.9 | ① | 10.5 | 105.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.5 | 105.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 11.3 | 113.0 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：B18009 | M7.5 | 70～90 | 76 | 1.13 | 2.9 | ① | 12.6 | 168.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 13.4 | 178.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 13.8 | 184.0 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 中鼎纺织 | M10.0 | 70～～90 | 79 | 1.13 | 2.9 | ① | 16.6 | 166.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 15.1 | 151.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 17.0 | 170.0 |  |

| 附： 2018年2月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 濮院有机更新—立体停车楼 | C30 | 90～150 | 129 | 2.5 | 3.5 | ① | 45.6 | 152.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.6 | 142.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.7 | 145.7 |  |
| 2 | 新都混凝土 | 施工现场 | 7000吨生态毛染搬迁项目 3#车间1/10-17轴屋面梁板 | C30 | 90～150 | 134 | 2.5 | 3.5 | ① | 43.9 | 146.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.2 | 134.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.5 | 128.3 |  |
| 3 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇汽车度假中心 样板房屋面 | C30 | 120～180 | 156 | 2.2 | 3.2 | ① | 46.7 | 155.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 57.7 | 192.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 55.2 | 184.0 |  |
| 4 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 康来登酒店 冠梁 | C30 | 120～180 | 142 | 2.2 | 3.2 | ① | 50.7 | 169.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.2 | 164.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 56.8 | 189.3 |  |
| 5 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 第一人民医院工程，长螺旋桩 | C30 | 150～210 | 180 | 2.1 | 2.28 | ① | 35.8 | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.5 | 111.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.2 | 110.7 |  |
| 6 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 第四人民医院工程，三层柱四层梁板 | C30 | 120～180 | 164 | 2.1 | 2.28 | ① | 36.8 | 122.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.7 | 119.0 |  |
| 7 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 紫金大酒店基础 | C35 | 150～210 | 178 | 2.2 | 3.2 | ① | 32.0 | 91.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 28.7 | 82.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 30.5 | 87.1 |  |
| 8 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 高桥旅游广场二期2号楼18层梁板 | C30 | 150～210 | 172 | 2.2 | 3.2 | ① | 33.6 | 112.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.0 | 116.7 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇达园 45#46#47#筏板基础 | C30 | 120～180 | 150 | 2.2 | 3.2 | ① | 38.9 | 129.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.8 | 132.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.5 | 121.7 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 乌镇 小城故事一期 11#楼基础承台 | C30 | 90～150 | 128 | 2.2 | 3.2 | ① | 39.9 | 133.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.6 | 142.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.4 | 128.0 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 桐乡市碧桂园澜廷围护梁 | C30 | 90～150 | 131 | 2.2 | 3.2 | ① | 35.2 | 117.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.6 | 115.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.0 | 113.3 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 巨石智能制造基地高架仓库基础 | C30 | 90～150 | 125 | 2.2 | 3.2 | ① | 35.7 | 119.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.2 | 117.3 |  |
| 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 桐乡市求是实验中学学生宿舍楼扩建，辅助用房梁板 | C30 | 120～180 | 136 | 2.1 | 2.28 | ① | 45.3 | 151.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.7 | 145.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.4 | 148.0 |  |
| 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 亿宏绢纺，污水池墙板 | C30 | 120～180 | 145 | 2.1 | 2.28 | ① | 43.4 | 144.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.9 | 129.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.5 | 131.7 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 新厚源纺织股份有限公司2#区块一期工程设备平台 | C30 | 120～180 | 146 | 2.5 | 3.5 | ① | 45.2 | 150.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.9 | 153.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 | 145.0 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 浙江晶顺建材科技有限公司新建厂区工程1#车间一层地坪 | C30 | 120～180 | 145 | 2.5 | 3.5 | ① | 39.3 | 131.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.5 | 138.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.7 | 139.0 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 优优景苑工程 钻孔螺旋桩 | C30 | 150～210 | 167 | 2.2 | 3.2 | ① | 45.1 | 150.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.5 | 148.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.1 | 133.7 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡俞氏兄弟鞋业有限公司10#11#车间 钻孔螺旋桩 | C30 | 150～210 | 169 | 2.2 | 3.2 | ① | 48.6 | 162.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.6 | 135.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.7 | 145.7 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼一层柱 | C30 | 150～180 | 171 | 2.5 | 3.5 | ① | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.3 | 121.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.0 | 120.0 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣集团桐乡市中维化纤有限公司脱硫工艺楼二层柱三层粱板梯 | C30 | 150～180 | 165 | 2.5 | 3.5 | ① | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.2 | 130.7 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 桐乡第二人民医院 冠梁 | C30 | 120～180 | 154 | 2.1 | 2.28 | ① | 34.9 | 116.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.9 | 113.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.6 | 125.3 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 大通绿园 桩 | C30 | 150～210 | 178 | 2.1 | 2.28 | ① | 32.7 | 109.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.7 | 115.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.6 | 122.0 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 巨石智能制造基地年产30万吨玻璃纤维扩建工程基础墙板 | C30 | 120～180 | 148 | 2.1 | 2.28 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.2 | 114.0 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 云融中心地下室顶板墙 | C30 | 120～180 | 158 | 2.1 | 2.28 | ① | 40.5 | 135.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.1 | 123.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36. | 120.0 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th180201 | M5.0 | 70～90 | 83 | 2.3 | 3.3 | ① | 8.8 | 176.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 9.7 | 194.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 9.2 | 184.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 乌镇互联网公寓项目 | M10.0 | 70～90 | 75 | 2.3 | 3.3 | ① | 15.8 | 158.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 18.0 | 180.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 16.9 | 169.0 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：B18021 | M10 | 70～90 | 79 | 2.3 | 3.3 | ① | 12.8 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.4 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.7 | 127.0 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 舜江建设乌镇雅园G1地块 | M5.0 | 70～～90 | 75 | 2.3 | 3.3 | ① | 7.4 | 148.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 7.7 | 154.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.9 | 178.0 |  |