| 附： 2018年3月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） |  | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  |  | 达 到 设 计 强度（%） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 景秀雅苑 14#楼二层梁板 | C30 | 90～150 | 128 |  | 3.16 | 4.13 | ① | 45.9 |  | 153.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.1 |  | 153.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.8 |  | 149.3 |  |  |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 濮院有机更新—河水净化中心 脱水机房斜屋面顶板、柱、梁 | C30 | 90～150 | 138 |  | 3.16 | 4.13 | ① | 43.1 |  | 143.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.5 |  | 155.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.3 |  | 151.0 |  |  |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 乌镇民丰苑 柱子 | C25 | 120～180 | 154 |  | 3.16 | 4.13 | ① | 40.5 |  | 162.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.0 |  | 164.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 |  | 174.0 |  |  |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 振东幼儿园 围护桩 | C25 | 120～180 | 148 |  | 3.16 | 4.13 | ① | 39.8 |  | 159.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.3 |  | 169.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.4 |  | 169.6 |  |  |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 紫金大酒店地下室顶板 | C30 | 120～180 | 144 |  | 3.15 | 4.13 | ① | 41.9 |  | 139.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.2 |  | 134.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.0 |  | 136.7 |  |  |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 高桥旅游广场二期3号楼19层梁板 | C30 | 150～210 | 168 |  | 3.15 | 4.13 | ① | 39.9 |  | 133.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.4 |  | 141.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.5 |  | 128.3 |  |  |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 濮院2014商业地块2B，长螺旋桩 | C30 | 150～210 |  | 189 | 3.16 | 4.13 | ① |  | 39.9 | 133.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 44.1 |  | 147.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 42.0 |  | 140.0 |  |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 滨河景苑三期，钻孔桩 | C30 | 150～210 |  | 169 | 3.16 | 4.13 | ① |  | 39.9 |  | 133.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 41.7 |  | 139.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 41.9 |  | 139.7 |  |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 星都会 8#楼十一层墙柱梯 | C40 | 120～180 |  | 159 | 3.16 | 4.13 | ① |  | 46.7 |  | 116.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 51.3 |  | 128.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 50.2 |  | 125.5 |  |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 金域合院 3#楼一层结构 | C30 | 120～180 |  | 158 | 3.16 | 4.13 | ① |  | 31.2 |  | 104.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 30.1 |  | 100.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 30.5 |  | 101.7 |  |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 巨石智能制造基地制品区二层梁板 | C30 | 90～150 |  | 132 | 3.15 | 4.13 | ① |  | 40.5 |  | 135.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 40.3 |  | 134.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 40.6 |  | 135.3 |  |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 桐乡市经济开发区科技产业园一期工程4#车间天沟栏板 | C30 | 90～150 |  | 121 | 3.15 | 4.13 | ① |  | 43.0 |  | 143.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 44.4 |  | 148.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 42.0 |  | 140.0 |  |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 桐乡市邵逸夫中学，四层柱屋面梁板 | C30 | 120～180 |  | 139 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 48.6 |  | 162.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 50.0 |  | 166.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 47.6 |  | 158.7 |  |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 桐乡市交警一中队业务用房，一层柱楼梯雨蓬 | C30 | 120～180 |  | 165 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 45.3 |  | 151.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 47.2 |  | 157.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 48.5 |  | 161.7 |  |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园桩基工程桩 | C30 | 180～220 |  | 205 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 43.1 |  | 143.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 41.8 |  | 139.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.4 |  | 128.0 |  |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程1#楼基础 | C30 | 120～180 |  | 144 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 43.0 |  | 143.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 40.0 |  | 133.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 42.1 |  | 140.3 |  |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣5#纸管车间 基础柱 | C30 | 120～180 |  | 156 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 34.6 |  | 115.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 37.2 |  | 124.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 34.6 |  | 115.3 |  |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 优优湘洲工程 1#楼 十五层梁板 | C30 | 120～180 |  | 142 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 37.1 |  | 123.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 34.3 |  | 114.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 33.2 |  | 110.7 |  |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼屋面 | C30 | 150～180 |  | 166 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 40.7 |  | 135.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 34.8 |  | 116.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 40.6 |  | 135.3 |  |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣集团桐乡市中维化纤有限公司基础 | C30 | 150～180 |  | 162 | 3.14 | 4.12 | ① |  | 42.3 |  | 141.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 40.0 |  | 133.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 40.0 |  | 133.3 |  |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 桐乡正昶新型材料有限公司 烘干房基础 | C30 | 120～180 |  | 159 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 39.1 |  | 130.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 38.7 |  | 129.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.5 |  | 128.3 |  |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 濮院餐厨废弃中转站 屋面梁板 | C30 | 120～180 |  | 149 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 36.1 |  | 120.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 39.9 |  | 133.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.7 |  | 129.0 |  |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 嘉兴希尔美服饰有限公司基础 | C35 | 90～150 |  | 136 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 33.5 |  | 95.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 37.4 |  | 106.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 40.3 |  | 115.1 |  |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 云融中心1-5轴交B-H轴地下室墙板、顶板 | C30 | 120～180 |  | 139 | 3.15 | 4.12 | ① |  | 42.2 |  | 140.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 38.8 |  | 129.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 39.7 |  | 132.3 |  |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th180304 | M10 | 70～90 |  | 77 | 3.17 | 4.14 | ① |  | 13.9 |  | 139.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 15.7 |  | 157.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 15.4 |  | 154.0 |  |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 桐乡梧桐花园二标 | M5.0 | 70～90 |  | 79 | 3.17 | 4.14 | ① |  | 8.9 |  | 178.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 9.1 |  | 182.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 10.2 |  | 204.0 |  |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | B18025 | M7.5 | 70～90 |  | 83 | 3.17 | 4.14 | ① |  | 6.8 |  | 90.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 6.8 |  | 90.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 5.4 |  | 72.0 |  |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 屠甸南排拆迁安置房 | M5.0 | 70～90 |  | 80 | 3.17 | 4.14 | ① |  | 7.2 |  | 144.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 7.3 |  | 146.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 7.0 |  | 140.0 |  |  |