桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2018〕12号

- 关于2018年4月份预拌混凝土和预拌砂浆

- 质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2018年4月1日至30日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆的质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块72组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有68组，其中1组不作评定依据，合格率达95.8%；现场坍落度共做24批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组，合格率达100%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。我站将对不合格项目及部位进行跟踪检测。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量

附：2018年4月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2018年6月7日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室      2018年6月7日印发

| 附： 2018年4月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） |  | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 |  | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 濮院有机更新—立体停车楼 4-8轴、D—F轴五层坡道楼面 | C30 | 90～150 |  | 119 | 4.20 |  | 5.18 | ① | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.7 ]1+ 16 | 139.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.0 | 130.0 |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 年产六万吨玻璃纤维制造生产线项目 2-3到2-14交2-W到V， 3.45米楼面 | C30 | 90～150 |  | 125 | 4.20 |  | 5.18 | ① | 42.4 | 141.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.3 | 134.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.1 | 143.7 |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 雅园G1 连廊一层板 | C30 | 120～180 |  | 144 | 4.20 |  | 5.18 | ① | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.9 | 153.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.3 | 157.7 |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 申康管业 7#厂房五层柱六层梁板 | C30 | 120～180 |  | 141 | 4.20 |  | 5.18 | ① | 44.3 | 147.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.2 | 137.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.6 | 155.3 |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 开发区新材料产业园调产安置房2号楼3层墙柱4层梁板 | C30 | 120～180 |  | 150 | 4.19 |  | 5.17 | ① | 41.7 | 139.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.0 | 143.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.5 | 141.7 |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 嘉兴雅恩时装有限公司梁基础柱 | C30 | 120～180 |  | 154 | 4.19 |  | 5.17 | ① | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.7 | 132.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.2 | 134.0 |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 中天江南公馆，长螺旋桩 | C30 |  | 150～210 | 174 |  | 4.19 | 5.17 | ① | 38.9 | 129.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.7 | 139.0 |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 天悦龙庭，8#楼十一层柱十二层梁板 | C30 |  | 120～180 | 150 |  | 4.19 | 5.17 | ① | 39.5 | 131.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.6 | 135.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.3 | 141.0 |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 悦景庄二街坊 28-29一层柱二层梁板 | C30 |  | 120～180 | 141 |  | 4.20 | 5.18 | ① | 36.2 | 120.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.5 | 125.0 |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 小城故事 25#斜屋面 | C30 |  | 120～180 | 148 |  | 4.20 | 5.18 | ① | 35.8 | 119.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.7 | 119.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.0 | 120.0 |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 新东方油墨仓库四层柱 | C30 |  | 90～150 | 112 |  | 4.20 | 5.18 | ① | 38.0 | 126.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.0 | 120.0 |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 桐城名苑1#楼三层梁板 | C30 |  | 90～150 | 123 |  | 4.20 | 5.18 | ① | 40.1 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.6 | 118.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.9 | 133.0 |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 浙江新奥纺织有限公司，5#车间北基础柱 | C35 |  | 120～180 | 138 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 33.3 | 95.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 31.7 | 90.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 无效 | 不作评定 |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 浙江新奥纺织有限公司，A区基础承台，梁 | C30 |  | 120～180 | 151 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 33.6 | 112.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.0 | 106.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.2 | 110.7 |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 崇福镇上市村新菜场配套房工程基础 | C30 |  | 90～150 | 135 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 29.5 | 98.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.3 | 117.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.2 | 114.0 |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 桐乡市青少年素质教学实践基地工程1#楼一层柱二层梁板 | C30 |  | 90～150 | 126 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 32.3 | 107.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.5 | 115.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.8 | 116.0 |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 新凤鸣5#纸管车间 楼梯 柱 楼面 | C30 |  | 120～180 | 152 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 30.7 | 102.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.0 | 106.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 31.0 | 103.3 |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 大麻优优景苑工程 钻孔螺旋桩 | C30 |  | 150-210 | 182 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 32.7 | 109.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 31.5 | 105.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.9 | 109.7 |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 嘉兴永发电子有限公司车间4#炮楼 | C30 |  | 150～180 | 170 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 44.6 | 148.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.8 | 146.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.2 | 144.0 |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼CP13 粱板 | C30 |  | 150～180 | 162 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 37.6 | 125.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.7 | 135.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.4 | 144.7 |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 崇福镇2016－11地块商服项目工程 地下室底板，1－8轴基础 | C30 |  | 120～180 | 144 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 37.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.5 | 118.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.3 | 114.3 |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 青成名苑 ，5#楼九层梁板及剪力墙、柱 | C30 |  | 120～180 | 153 | 4.18 |  | 5.16 | ① | 36.0 | 120.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.4 | 121.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.8 | 116.0 |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 巨石智能产业园拉丝区圈梁、柱 | C30 |  | 120～180 | 146 | 4.19 |  | 5.17 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.3 | 111.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.8 | 126.0 |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 巨石智能制造基地年产30万吨玻璃纤维扩建工程码头墙身 | C30 |  | 120～180 | 158 | 4.19 |  | 5.17 | ① | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.2 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.6 | 125.3 |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th180429 | M10 |  | 70～90 | 78 | 4.19 |  | 5.19 | ① | 12.6 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 13.1 | 131.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.1 | 121.0 |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 望湖湾 | M5.0 |  | 70～90 | 80 | 4.19 |  | 5.19 | ① | 7.8 | 156.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 8.5 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.0 | 160.0 |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：18051 | M10 |  | 70～90 | 82 | 4.19 |  | 5.19 | ① | 14.8 | 148.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 14.3 | 143.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 15.0 | 150.0 |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 巨匠康莱登花园 | M5.0 |  | 70～90 | 80 | 4.19 |  | 5.19 | ① | 8.6 | 172.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 8.0 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 7.6 | 152.0 |  |