| 附： 2018年6月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） |  | 实测坍落度/稠度（mm） |  | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 桐乡旅游广场二期工程 1号楼三十一层楼面 | C30 | 90～150 |  | 122 |  | 6.7 | 7.7 | ① | 49.7 | 165.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.4 | 164.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.1 | 163.7 |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 年产六万吨玻璃纤维制造生产线项目 2#块东南角空梁柱（13m） | C30 | 90～150 |  | 134 |  | 6.7 | 7.7 | ① | 48.1 | 160.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.9 | 146.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.9 | 149.7 |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 嘉兴蒂维时装 二层梁板 | C30 | 120～180 |  | 148 |  | 6.8 | 7.6 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.7 | 122.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.5 | 131.7 |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 濮院员工中心 F块五层柱六层梁板 | C30 | 120～180 |  | 157 |  | 6.8 | 7.6 | ① | 38.0 | 126.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.0 | 126.7 |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 江南院子3号楼二层梁板 | C30 | 120～180 |  | 165 |  | 6.7 | 7.5 | ① | 31.6 | 105.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 30.6 | 102.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.5 | 108.3 |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 雍华苑地下室顶板柱 | C35 | 120～180 |  | 158 |  | 6.7 | 7.5 | ① | 31.5 | 90.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 24.4 | 69.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.8 | 93.7 |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 金辉苑，长螺旋桩 | C30 | 150～210 |  | 185 |  | 6.6 | 7.5 | ① | 33.9 | 113.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.5 | 141.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.7 | 125.7 |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 滨河景苑，4.5#板块地下车库基础 | C35 | 90～150 |  | 129 |  | 6.7 | 7.5 | ① | 38.8 | 110.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.8 | 102.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.6 | 113.1 |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇达园 14#15#一层筏板 | C30 | 120～180 |  | 148 |  | 6.8 | 7.6 | ① | 50.4 | 168.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.0 | 163.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.2 | 144.0 |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 雍华府 1#楼八层梁板柱 | C30 | 120～180 |  | 151 |  | 6.8 | 7.6 | ① | 44.0 | 146.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.7 | 142.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.2 | 147.3 |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 乌镇汽车度假中心7#一层梁板 | C30 | 90～150 |  | 121 |  | 6.9 | 7.6 | ① | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.2 | 130.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.9 | 129.7 |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 杨家门建泰安置房桩 | C30 | 150～210 |  | 178 |  | 6.9 | 7.6 | ① | 38.3 | 127.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.2 | 134.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.3 | 131.0 |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 绿地智慧城一期，10#楼五层梁板 | C30 | 120～180 |  | 165 |  | 6.8 | 7.6 | ① | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.3 | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.1 | 133.7 |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 浙江新奥纺织有限公司，A区南三层柱楼梯 | C30 |  | 120～180 |  | 159 | 6.6 | 7.6 | ① | 40.9 | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.7 | 132.3 |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 恒瑞厂区三期道路浇筑工程道路 | C30 |  | 90～150 |  | 132 | 6.9 | 7.6 | ① | 41.6 | 138.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.9 | 143.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.4 | 121.3 |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程4区块14-26/E-L轴基础底板 | C30 |  | 120～180 |  | 142 | 6.9 | 7.6 | ① | 43.3 | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.2 | 137.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.8 | 136.0 |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 浙江永金生物科技有限公司 道路 | C30 |  | 120～180 |  | 159 | 6.7 | 7.5 | ① | 34.6 | 115.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.1 | 110.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.7 | 122.3 |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 佳源优优景苑工程 6#楼二层梁板 | C30 |  | 120～180 |  | 156 | 6.7 | 7.5 | ① | 32.2 | 107.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.8 | 122.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.6 | 108.7 |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江联洋新材料股份有限公司承台基础 | C30 |  | 150～180 |  | 162 | 6.8 | 7.6 | ① | 46.3 | 154.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.9 | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.1 | 130.3 |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 新凤鸣中欣化纤有限公司 纺丝楼 17米-顶柱及圈梁1-7/A-J轴 | C30 |  | 150～180 |  | 170 | 6.8 | 7.6 | ① | 43.2 | 144.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.4 | 144.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.7 | 142.3 |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 海宁上运综合码头工程，围墙立柱 | C30 |  | 120～180 |  | 160 | 6.6 | 7.5 | ① | 37.1 | 123.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.5 | 141.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.8 | 146.0 |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 嘉兴平安电器有限公司研发车间，四层柱五层梁板 | C30 |  | 120～180 |  | 161 | 6.6 | 7.5 | ① | 41.9 | 139.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.4 | 141.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.3 | 127.7 |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 巨石智能产业园（西区）配套工程污水处理站柱子 | C30 |  | 120～180 |  | 143 | 6.8 | 7.6 | ① | 41.5 | 138.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.2 | 134.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.5 | 135.0 |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 巨石智能产业园（西区）配套工程基础 | C30 |  | 120～180 |  | 152 | 6.6 | 7.6 | ① | 43.2 | 144.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.0 | 133.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.4 | 134.7 |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | TH180610 | M7.5 |  | 70～90 |  | 78 | 6.9 | 7.6 | ① | 11.5 | 153.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.6 | 168.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.2 | 162.7 |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 工地：开发区新材料产业园调产安装房 | M5.0 |  | 70～90 |  | 75 | 6.9 | 7.6 | ① | 7.6 | 152.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 7.8 | 156.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 7.8 | 156.0 |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：B18081 | M10 |  | 70～90 |  | 80 | 6.9 | 7.6 | ① | 15.3 | 153.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 15.9 | 159.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 16.4 | 164.0 |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 金域合园 | M5.0 |  | 70～90 |  | 73 | 6.9 | 7.6 | ① | 10.1 | 202.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.7 | 214.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 10.5 | 210.0 |  |