| 附： 2018年8月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 |  | 设计 强度 (MPa) |  | 设计坍落度/稠度（mm） |  | 实测坍落度/稠度（mm） |  | 成型 日期 |  | 试验日期 |  | 试块抗压强度代表值（MPa） |  |  |  | 达 到 设 计 强度（%） |  | 备注 |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 康来登花园及酒店二期 C区3-15轴斜屋面梁板柱 |  | C30 |  | 90～150 |  | 125 |  | 8.26 |  | 9.28 |  | ① |  | 46.3 |  | 154.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 45.9 |  | 153.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 44.7 |  | 149.0 |  |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 年产六万吨玻璃纤维制造生产线项目 2#块一层地坪 |  | C30 |  | 90～150 |  | 128 |  | 8.26 |  | 9.28 |  | ① |  | 45.1 |  | 150.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 45.1 |  | 150.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 44.6 |  | 148.7 |  |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 大通绿园 7#楼六层楼面 |  | C30 |  | 120～180 |  | 144 |  | 8.26 |  | 9.25 |  | ① |  | 34.6 |  | 115.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 36.0 |  | 120.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 36.9 |  | 123.0 |  |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 鼎坤服饰 三层梁板 |  | C30 |  | 120～180 |  | 142 |  | 8.26 |  | 9.25 |  | ① |  | 37.4 |  | 124.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 37.8 |  | 126.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 36.3 |  | 121.0 |  |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 浙江希乐实业有限公司品牌代工厂房基础 |  | C30 |  | 120～180 |  | 156 |  | 8.25 |  | 9.22 |  | ① |  | 35.1 |  | 117.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 33.0 |  | 110.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 34.1 |  | 113.7 |  |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 江南院子1号楼七层梁板 |  | C35 |  | 120～180 |  | 148 |  | 8.25 |  | 9.22 |  | ① |  | 41.5 |  | 118.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 45.2 |  | 129.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 45.6 |  | 130.3 |  |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 杉佳服饰，4#楼七层柱八层梁板 |  | C30 |  | 90～150 |  | 132 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 35.3 |  | 117.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 32.5 |  | 108.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 32.7 |  | 109.0 |  |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 金域兰庭，5#楼屋面 |  | C30 |  | 90～150 |  | 125 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 35.1 |  | 117.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 35.7 |  | 119.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 36.0 |  | 120.0 |  |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 京杭运河浙江段三段 九里桥2-0桩水下 |  | C30 |  | 170～230 |  | 198 |  | 8.26 |  | 9.25 |  | ① |  | 38.8 |  | 129.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 38.1 |  | 127.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 39.1 |  | 130.3 |  |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 江南诚品小区 3#梁板 |  | C30 |  | 120～180 |  | 166 |  | 8.26 |  | 9.25 |  | ① |  | 38.7 |  | 129.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 39.3 |  | 131.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.8 |  | 129.3 |  |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 华友钴业研发车间桩 |  | C30 |  | 150～210 |  | 196 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 49.7 |  | 165.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 44.7 |  | 149.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 43.5 |  | 145.0 |  |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 嘉兴绿地智慧城5-A#八层梁板梯 |  | C30 |  | 120~180 |  | 136 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 44.6 |  | 148.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 44.8 |  | 149.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 48.0 |  | 160.0 |  |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 |  | 铸轧车间主厂房柱 |  | C30 |  | 120～180 |  | 144 |  | 8.23 |  | 9.22 |  | ① |  | 43.7 |  | 145.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 37.5 |  | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 43.5 |  | 145.0 |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 |  | 同辉纺织，三层梁板 |  | C30 |  | 120～180 |  | 150 |  | 8.23 |  | 9.22 |  | ① |  | 42.3 |  | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 43.7 |  | 145.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 双超 |  | 不作评定 |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 |  | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程12#楼基础底板 |  | C35 |  | 120～180 |  | 156 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 39.5 |  | 112.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 49.7 |  | 142.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 49.2 |  | 140.6 |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 |  | 嘉兴桐乡崇福碧桂园桩基础工程二标段桩 |  | C35 |  | 180～220 |  | 188 |  | 8.24 |  | 9.21 |  | ① |  | 50.5 |  | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 43.4 |  | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 48.9 |  | 139.7 |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 |  | 桐乡市中益化纤有限公司中间灌区 基础 |  | C30 |  | 120～180 |  | 155 |  | 8.23 |  | 9.20 |  | ① |  | 38.5 |  | 128.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 39.2 |  | 130.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 39.8 |  | 132.7 |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 |  | 大运华府项目 维护桩 |  | C30 |  | 150～210 |  | 187 |  | 8.23 |  | 9.20 |  | ① |  | 39.0 |  | 130.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 38.1 |  | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.6 |  | 128.7 |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 |  | 浙江联洋新材料股份有限公司一层柱 |  | C30 |  | 150～180 |  | 159 |  | 8.25 |  | 9.22 |  | ① |  | 37.6 |  | 125.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 37.3 |  | 124.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 41.8 |  | 139.3 |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 |  | 恒邦四期停车楼工程 二层楼面 |  | C30 |  | 150～180 |  | 162 |  | 8.25 |  | 9.22 |  | ① |  | 38.1 |  | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 36.1 |  | 120.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 44.2 |  | 147.3 |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 |  | 恒邦四期工程 聚酯车间设备基础 |  | C30 |  | 150～210 |  | 186 |  | 8.23 |  | 9.22 |  | ① |  | 39.8 |  | 132.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 40.5 |  | 135.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 39.1 |  | 130.3 |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 |  | 年产100万平方运动胶带项目1号厂房 北区屋面梁板 |  | C30 |  | 120～180 |  | 161 |  | 8.23 |  | 9.22 |  | ① |  | 39.4 |  | 131.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 42.5 |  | 141.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 38.4 |  | 128.0 |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 |  | 崇福金鑫皮革有限公司整体搬迁项目：2#车间四层柱 |  | C30 |  | 120～180 |  | 136 |  | 8.23 |  | 9.21 |  | ① |  | 47.3 |  | 157.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 47.7 |  | 159.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 45.2 |  | 150.7 |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 |  | 培蓉制衣，工程部位：厂房三五层柱六层板 |  | C30 |  | 120～180 |  | 142 |  | 8.23 |  | 9.21 |  | ① |  | 44.7 |  | 149.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 49.4 |  | 164.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 41.4 |  | 138.0 |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 |  | TH180832 |  | M7.5 |  | 70～90 |  | 78 |  | 8.23 |  | 9.21 |  | ① |  | 9.0 |  | 120.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 8.8 |  | 117.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 9.7 |  | 129.3 |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 |  | 浙江乐尚美意实业有限公司厂房宿舍楼工程 |  | M10 |  | 70～90 |  | 75 |  | 8.23 |  | 9.21 |  | ① |  | 11.6 |  | 116.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 13.4 |  | 134.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 12.7 |  | 127.0 |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 |  | 桐编号：S18485 |  | M7.5 |  | 70～90 |  | 74 |  | 8.25 |  | 9.21 |  | ① |  | 9.6 |  | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 11.5 |  | 153.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 11.9 |  | 158.7 |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 |  | 江新澳5#车间 |  | M5.0 |  | 70～90 |  | 76 |  | 8.25 |  | 9.21 |  | ① |  | 10.5 |  | 210.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② |  | 10.0 |  | 200.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 10.0 |  | 200.0 |  |