| 附： 2018年9月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 |  | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 嘉兴市聚顺兴红木家俱有限公司厂区 5#车间基础 |  | C30 | 90～150 | 124 | 9.14 | 10.13 | ① | 46.6 | 155.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 47.2 | 157.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.6 | 158.7 |  |  |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 浙江佳锦塑业科技有限公司1#车间、2#车间、配电房工程 1#车间三层柱、四层梁板(6-11)轴 |  | C30 | 90～150 | 133 | 9.14 | 10.13 | ① | 42.3 | 141.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.9 | 149.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.2 | 154.0 |  |  |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 大通绿园 7#楼八层楼面 |  | C30 | 120～180 | 142 | 9.14 | 10.12 | ① | 33.9 | 113.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.8 | 116.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.2 | 120.7 |  |  |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 濮院景区 梁板柱 |  | C30 | 120～180 | 142 | 9.14 | 10.12 | ① | 36.9 | 123.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.7 | 132.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.8 | 122.7 |  |  |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 江南院子12号楼二层梁板 |  | C30 | 120～180 | 139 | 9.14 | 10.11 | ① | 39.3 | 131.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.7 | 125.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.7 | 125.7 |  |  |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 桐乡汇丰村商业用房一层梁板 |  | C30 | 120～180 | 149 | 9.12 | 10.11 | ① | 56.9 | 189.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 55.3 | 184.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 56.8 | 189.3 |  |  |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 鑫可传动，2-1厂房辅房柱梁板 |  | C30 | 120～180 | 141 | 9.13 | 10.11 | ① | 38.5 | 128.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.8 | 132.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.2 | 137.3 |  |  |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 中天江南公馆，2#楼四层梁板 |  | C35 | 120～180 | 138 | 9.13 | 10.11 | ① | 43.7 | 124.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.0 | 128.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.5 | 118.6 |  |  |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 祥生国玥府 8#二层墙柱三层梁板 |  | C30 | 120～180 | 166 | 9.13 | 10.15 | ① | 42.3 | 141.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.8 | 132.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.9 | 129.7 |  |  |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 互联网产业园 水景垫层 |  | C20 | 90～150 | 136 | 9.13 | 10.15 | ① | 23.6 | 118.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 23.0 | 115.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 22.1 | 110.5 |  |  |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 珑府小区22#一层梁板 |  | C35 | 90～150 | 146 | 9.14 | 10.12 | ① | 43.8 | 125.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.8 | 128.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.1 | 134.6 |  |  |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 乐尚美意宿舍楼地下室顶板 |  | C35 | 90～150 | 136 | 9.13 | 10.12 | ① | 43.3 | 123.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.0 | 131.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.7 | 127.7 |  |  |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 |  | 绿地智慧城，5_B#楼五层梁板 | C30 | 120～180 | 137 | 9.14 | 10.15 | ① | 39.4 |  | 131.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.2 |  | 124.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.8 |  | 136.0 |  |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 |  | 铸扎车间及贴建小房子工程(年产40万吨高精品铝板带箔新建项目)一层柱 | C30 | 120～180 | 154 | 9.14 | 10.15 | ① | 40.6 |  | 135.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.9 |  | 143.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.4 |  | 128.0 |  |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 |  | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程11#楼主楼内墙 | C35 | 120～180 | 152 | 9.12 | 10.10 | ① | 45.8 |  | 130.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.6 |  | 141.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 51.8 |  | 148.0 |  |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 |  | 河山商业中心2#楼11-19轴二层梁板柱 | C35 | 120～180 | 146 | 9.12 | 10.10 | ① | 46.9 |  | 134.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.8 |  | 133.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.4 |  | 132.6 |  |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 |  | 新凤鸣集团股份有限公司2#包装车间 梁柱 | C30 | 120～180 | 140 | 9.12 | 10.11 | ① | 40.7 |  | 135.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.5 |  | 131.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.0 |  | 130.0 |  |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 |  | 浙江华腾牧业仓储一期 室外道路 | C30 | 120～180 | 145 | 9.12 | 10.11 | ① | 42.6 |  | 142.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.3 |  | 151.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.0 |  | 143.3 |  |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 |  | 浙江联洋新材料股份有限公司二层楼面 | C30 | 150～180 | 152 | 9.12 | 10.11 | ① | 38.6 |  | 128.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.1 |  | 133.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.1 |  | 130.3 |  |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 |  | 恒邦四期停车楼工程三层柱四层楼面 | C30 | 150～180 | 161 | 9.12 | 10.11 | ① | 37.1 |  | 123.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.1 |  | 130.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.2 |  | 127.3 |  |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 |  | 桐乡现代实验学校 道路 | C25 | 120～180 | 132 | 9.12 | 10.10 | ① | 33.5 |  | 134.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.9 |  | 131.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 31.2 |  | 124.8 |  |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 |  | 高新碧桂园 3号楼十层板 | C25 | 120～180 | 142 | 9.12 | 10.10 | ① | 32.7 |  | 130.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 29.2 |  | 116.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.3 |  | 129.2 |  |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 |  | 浙江佑丰新能源有限公司铸轧车间及贴建小房子工程（年产40万吨高精铝板带箔新建项目）设备基础 | C30 | 90～150 | 136 | 9.14 | 10.11 | ① | 43.5 |  | 145.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.5 |  | 141.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.0 |  | 140.0 |  |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 |  | 云融中心：二十层楼面 | C30 | 120～180 | 140 | 9.12 | 10.11 | ① | 45.0 |  | 150.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.5 |  | 151.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.2 |  | 150.7 |  |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 |  | TH180909 | M10 | 70～90 | 75 | 9.15 | 10.15 | ① | 20.0 |  | 200.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 14.0 |  | 140.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 14.2 |  | 142.0 |  |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 |  | 乌镇互联网公寓项目 | M7.5 | 70～90 | 76 | 9.15 | 10.15 | ① | 11.6 |  | 154.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.6 |  | 154.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 双超 |  | 无效 |  |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 |  | 编号：B18086 | M7.5 | 70～90 | 75 | 9.15 | 10.15 | ① | 12.3 |  | 164.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.5 |  | 166.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.5 |  | 166.7 |  |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 |  | 龙翔纺织（崇德建设） | M5.0 | 70～90 | 72 | 9.15 | 10.15 | ① | 17.6 |  | 352.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.8 |  | 236.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 11.5 |  | 230.0 |  |  |