| 附： 2018年11月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） |  | 备注 |
| 1 |  | 新都混凝土 | 生产现场 | 嘉兴桐乡凤鸣碧桂园总承包工程 12#楼六层墙、柱、顶板、梁 | C30 | 120～180 | 142 | 11.14 | 12.12 | ① | 47.2 | 157.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.2 | 140.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.6 | 155.3 |  |  |
| 2 |  | 新都混凝土 | 施工现场 | 天宸府项目 南区13#楼二层柱、梁板、楼梯 | C30 | 120～180 | 148 | 11.14 | 12.12 | ① | 46.9 | 156.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.3 | 154.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.6 | 155.3 |  |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 鼎坤服饰 2#楼梁板 | C30 | 120～180 | 138 | 11.14 | 12.14 | ① | 41.3 | 137.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.9 | 143.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.1 | 133.7 |  |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 翰林学府 11#楼一层梁板 | C30 | 120～180 | 140 | 11.14 | 12.14 | ① | 41.5 | 138.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.3 | 144.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.8 | 136.0 |  |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 | 生产现场 | 浙江宏泰法缇纺织有限公司宿舍楼5层梁板 | C30 | 120～180 | 140 | 11.16 | 12.15 | ① | 43.3 | 144.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.6 | 138.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.4 | 141.3 |  |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 | 施工现场 | 江南院子12号楼斜屋面 | C30 | 120～180 | 153 | 11.16 | 12.15 | ① | 40.6 | 135.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.8 | 139.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.3 | 137.7 |  |  |
|  | 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 现代实验学校，加力自功式灌注桩 | C30 | 150～210 | 180 | 11.14 | 12.12 | ① | 45.4 | 151.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.5 | 148.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.1 | 143.7 |  |  |
|  | 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 赛诺飞，1#车间六层柱屋面梁板 | C30 | 120～180 | 140 | 11.14 | 12.12 | ① | 42.2 | 140.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.9 | 146.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.2 | 144.0 |  |  |
|  | 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 乌镇达园 C区一层柱二层梁板 | C30 | 120～180 | 140 | 11.14 | 12.12 | ① | 44.6 | 148.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.8 | 142.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.9 | 143.0 |  |  |
|  | 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 星都会 配电房楼面 | C30 | 120～180 | 148 | 11.14 | 12.12 | ① | 45.1 | 150.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.9 | 146.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.9 | 149.7 |  |  |
|  | 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 传媒电影产业园电影楼二层梁板 | C30 | 90～150 | 138 | 11.15 | 12.12 | ① | 42.2 | 140.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.7 | 145.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 | 145.0 |  |  |
|  | 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 乐尚美意厂房一六层梁板 | C30 | 90～130 | 123 | 11.15 | 12.12 | ① | 43.3 | 144.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.3 | 134.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.4 | 134.7 |  |  |
|  | 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 中节能桐乡产业园三标，66#楼一层柱 | C30 | 120～180 | 132 | 11.16 | 12.13 | ① | 40.7 |  | 135.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.0 |  | 140.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.6 |  | 128.7 |  |
|  | 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 绿地智慧城一期工程，5-B#楼十二层梁板梯 | C30 | 150-210 | 183 | 11.16 | 12.13 | ① | 38.6 |  | 128.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.5 |  | 145.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.3 |  | 141.0 |  |
|  | 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程10#楼西单元六层梁板 | C25 | 120～180 | 138 | 11.13 | 12.11 | ① | 37.5 |  | 150.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.5 |  | 150.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.6 |  | 146.4 |  |
|  | 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程10#楼西单元五层墙柱 | C30 | 120～180 | 138 | 11.13 | 12.11 | ① | 40.9 |  | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.5 |  | 151.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 无效 |  | 不作评定 |  |
|  | 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡市中益化纤有限公司污水处理工程 墙板 顶板 | C30 | 120～180 | 150 | 11.19 | 12.17 | ① | 39.3 |  | 131.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.6 |  | 132.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.0 |  | 126.7 |  |
|  | 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 佳源优优景苑工程 5#楼 十层柱 十一层梁板 | C30 | 120～180 | 151 | 11.19 | 12.17 | ① | 38.0 |  | 126.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.7 |  | 132.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.2 |  | 127.3 |  |
|  | 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 中益科技有限公司雨水池面板 | C30 | 150～180 | 160 | 11.13 | 12.12 | ① | 41.2 |  | 137.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.5 |  | 138.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.9 |  | 133.0 |  |
|  | 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 浙江联洋新材料股份有限公司炮楼 | C30 | 150～180 | 168 | 11.13 | 12.12 | ① | 37.2 |  | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.0 |  | 116.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.2 |  | 134.0 |  |
|  | 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 崇德府邸一期 3号楼二层墙柱 | C35 | 120～180 | 138 | 11.13 | 12.12 | ① | 41.0 |  | 117.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.1 |  | 114.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.9 |  | 116.9 |  |
|  | 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 绿地东方公寓 地库负二层顶板、柱 | C35 | 120～180 | 150 | 11.13 | 12.12 | ① | 40.5 |  | 115.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.9 |  | 122.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.5 |  | 124.3 |  |
|  | 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 巨石智能产业园（西区）配套工程，工程部位：基础 | C30 | 90～150 | 138 | 11.13 | 12.12 | ① | 38.1 |  | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.8 |  | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.5 |  | 131.7 |  |
|  | 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 浙江佑丰新能源有限公司铸轧车间及贴建小房子工程（年产40万吨高精铝板带箔新建项目）冷轧机基础 | C30 | 120～180 | 151 | 11.13 | 12.12 | ① | 39.8 |  | 132.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.3 |  | 121.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.4 |  | 131.3 |  |
|  | 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 编号，TH181109 | M10 | 70～90 | 75 | 11.15 | 12.14 | ① | 14.4 |  | 144.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 14.5 |  | 145.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 16.0 |  | 160.0 |  |
|  | 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 江南院子工程 | M10 | 70～90 | 77 | 11.15 | 12.14 | ① | 13.2 |  | 132.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 14.1 |  | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.5 |  | 125.0 |  |
|  | 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号： B18202 | M10 | 70～90 | 74 | 11.15 | 12.14 | ① | 13.5 |  | 135.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 17.7 |  | 177.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 14.1 |  | 141.0 |  |
|  | 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 春雷丝绸：基础 | M7.5 | 70～80 | 75 | 11.15 | 12.14 | ① | 12.8 |  | 170.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.9 |  | 172.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 13.3 |  | 177.3 |  |