桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2019〕6号

- 关于2019年1月份预拌混凝土和预拌砂浆

- 质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2019年1月1日至31日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆的质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块72组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有67组，合格率达93.1%；现场坍落度共做24批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组，合格率达100%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。我站将对不符合项目及部位进行跟踪检测。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，明确职责，加强管理，共同提升建筑质量。预拌混凝土生产企业必须严格执行《混凝土质量控制标准》及《预拌混凝土》的有关规定。预拌混凝土进入施工现场时，施工单位、监理（建设）单位应会同混凝土生产单位对进场的每车预拌混凝土进行交货验收。在建设过程中建设、施工、监理单位应当对预拌混凝土原材料质量、生产配合比执行情况、混凝土工作性能等进行抽查抽测，并形成检查记录。各方建设主体应采取有效措施，严禁预拌混凝土在等待卸料和浇筑过程中加水，监理单位应加强预拌混凝土拌合物质量的监控。

各建设主体对本次检测中存在的问题，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量。

附：2019年1月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2019年3月13日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

共印：20份

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室   2019年3月18日