桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2019〕4号

- 关于2018年12月份预拌混凝土和预拌砂浆

- 质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2018年12月1日至31日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、磊昌、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆的质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块72组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有72组，合格率达100%；现场坍落度共做24批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组，合格率达100%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，明确职责，加强管理，共同提升建筑质量。预拌混凝土生产企业必须严格执行《混凝土质量控制标准》及《预拌混凝土》的有关规定。预拌混凝土进入施工现场时，施工单位、监理（建设）单位应会同混凝土生产单位对进场的每车预拌混凝土进行交货验收。在建设过程中建设、施工、监理单位应当对预拌混凝土原材料质量、生产配合比执行情况、混凝土工作性能等进行抽查抽测，并形成检查记录。各方建设主体应采取有效措施，严禁预拌混凝土在等待卸料和浇筑过程中加水，监理单位应加强预拌混凝土拌合物质量的监控。

各建设主体严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量。

附：2018年12月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2019年3月13日

| 附： 2018年12月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 新都混凝土 | 生产现场 | 天宸府项目 南区27#楼三层柱、梁板 | C30 | 110～170 | 147 | 12.10 | 1.8 | ① | 47.7 | 159.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.3 | 161.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.7 | 165.7 |  |
| 2 | 新都混凝土 | 施工现场 | 天宸府项目 39#楼二段八层顶板、梁、楼梯 | C30 | 110～170 | 145 | 12.10 | 1.8 | ① | 41.5 | 138.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.6 | 165.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 48.2 | 160.7 |  |
| 3 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 鼎坤服装 2#屋面梁板 | C30 | 120～180 | 155 | 12.6 | 1.3 | ① | 39.0 | 130.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.7 | 125.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.2 | 117.3 |  |
| 4 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 盛大名门苑 5#楼东单元十二层墙板 十三层楼面 | C30 | 120～180 | 141 | 12.6 | 1.3 | ① | 38.8 | 129.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.0 | 126.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.9 | 126.3 |  |
| 5 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 高桥旅游广场二期构造柱 | C30 | 120～180 | 140 | 12.11 | 1.8 | ① | 45.9 | 153.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 47.4 | 158.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.0 | 156.7 |  |
| 6 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 雍华苑12号楼22层墙柱23层梁板 | C30 | 150～210 | 170 | 12.10 | 1.8 | ① | 44.1 | 147.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.4 | 141.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.0 | 143.3 |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 则安中心，K轴后浇带南D轴后浇带北基础底板 | C35 | 90～150 | 135 | 12.6 | 1.3 | ① | 46.8 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.8 | 139.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.9 | 125.4 |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 柯恩实业，1#地下室底板 | C35 | 90～150 | 133 | 12.6 | 1.3 | ① | 49.9 | 142.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.7 | 133.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.7 | 133.4 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 江南诚品小区 基础筏板 | C35 | 120～180 | 140 | 12.6 | 1.3 | ① | 47.5 | 135.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 47.7 | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 52.2 | 149.1 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 绿地智慧城 地库柱梁板 | C35 | 120～180 | 145 | 12.6 | 1.3 | ① | 40.7 | 116.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.4 | 129.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.3 | 129.4 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 鹏华制衣桩 | C30 | 150～210 | 177 | 12.6 | 1.3 | ① | 47.7 | 159.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.8 | 162.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.0 | 150.0 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 庆北安置房地下室底板 | C35 | 90～150 | 125 | 12.6 | 1.3 | ① | 47.7 | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.6 | 138.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.2 | 140.6 |  |
| 13 | 石门南方 混凝土 | 生产现场 | 丽梦丝绸，西区二层梁板 | C30 | 120～180 | 135 | 12.7 | 1.3 | ① | 38.5 | 128.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.2 | 130.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.7 | 132.3 |  |
| 14 | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 绿地智慧城一期工程，5_B楼十五层梁板梯 | C30 | 150-210 | 168 | 12.7 | 1.3 | ① | 39.9 | 133.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.1 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.9 | 126.3 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 浙江美梵包装有限公司新建厂区桩基水下 | C30 | 180～220 | 192 | 12.6 | 1.3 | ① | 40.4 | 134.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.5 | 145.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.7 | 139 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程11#楼7层墙柱 | C30 | 120～180 | 137 | 12.7 | 1.4 | ① | 42.7 | 142.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.5 | 141.7 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 佳源优优景苑工程 5#楼十一层柱 屋面 | C30 | 120～180 | 157 | 12.7 | 1.4 | ① | 41.7 | 139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.4 | 134.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.6 | 128.7 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡市美格飞帆工程 食堂吊模基础 | C30 | 120～180 | 155 | 12.7 | 1.4 | ① | 41.0 | 136.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.4 | 138.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.2 | 137.3 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江联洋新材料股份有限公司厂房3层柱 | C30 | 150～180 | 162 | 12.13 | 1.10 | ① | 37.1 | 123.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.6 | 118.7 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡圣丹环保建材有限公司基础柱 | C30 | 150～180 | 165 | 12.13 | 1.10 | ① | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 30.9 | 103.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 32.3 | 107.7 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 崇德府邸一期 11号楼五层墙柱 | C30 | 120～180 | 137 | 12.7 | 1.4 | ① | 42.6 | 142.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.7 | 139.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.3 | 141.0 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 绿地东方公寓 2号楼西12层梁板、11层剪力墙 | C30 | 120～180 | 142 | 12.7 | 1.4 | ① | 43.6 | 145.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.9 | 136.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.8 | 142.7 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 柳岸春风，工程部位：1#楼二层楼面 | C30 | 120～180 | 148 | 12.7 | 1.4 | ① | 31.6 | 105.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.7 | 149.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 48.9 | 163.0 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 中节能产业园三期，47#楼5.1梁柱 | C30 | 120～180 | 134 | 12.7 | 1.4 | ① | 50.3 | 167.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.0 | 163.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.1 | 157.0 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | 编号TH181202 | M7.5 | 70～90 | 75 | 12.8 | 1.5 | ① | 9.8 | 130.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.2 | 136.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 10.2 | 136.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 滨河景苑三期，6号楼3层 | M5.0 | 70～90 | 77 | 12.8 | 1.5 | ① | 5.6 | 112.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 5.7 | 114.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 6.0 | 120.0 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：S18697 | M10 | 70～90 | 74 | 12.8 | 1.5 | ① | 11.4 | 114.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.7 | 117.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 13.9 | 139.0 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 乌镇青年广场基础 | M7.5 | 70～90 | 75 | 12.8 | 1.5 | ① | 12.0 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.4 | 138.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 11.6 | 154.7 |  |