桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2019〕8号

- 关于 2019年2月份预拌混凝土和预拌砂浆

- 质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2019年2月1日至28日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、众磊、众力、磊昌、六合共11家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进行试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土和砂浆的质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块66组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有66组，合格率达100%；现场坍落度共做22批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块12组，标准养护达到设计强度值100%以上有12组，合格率达100%，其中6组超200%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，明确职责，加强管理，共同提升建筑质量。预拌混凝土生产企业必须严格执行《混凝土质量控制标准》及《预拌混凝土》的有关规定。预拌混凝土进入施工现场时，施工单位、监理（建设）单位应会同混凝土生产单位对进场的每车预拌混凝土进行交货验收。在建设过程中建设、施工、监理单位应当对预拌混凝土原材料质量、生产配合比执行情况、混凝土工作性能等进行抽查抽测，并形成检查记录。各方建设主体应采取有效措施，严禁预拌混凝土在等待卸料和浇筑过程中加水，监理单位应加强预拌混凝土拌合物质量的监控。

各建设主体对本次检测中存在的问题，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量。

附：2019年2月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2019年4月17日

抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

共印：20份

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室   2019年3月23日印发

| 附： 2019年2月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 生产厂家 |  | 抽样地址 |  | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) |  | 设计坍落度/稠度（mm） |  | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值（MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |  |
| 1 |  | 新都混凝土 |  | 生产现场 |  | 浙江同辉纺织有限公司后整理车间 超柔车间三层连廊 | C30 |  | 90～150 |  | 134 | 2.26 | 3.28 | ① | 38.8 | 137.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.2 | 122.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.2 | 115.2 |  |  |
| 2 |  | 新都混凝土 |  | 施工现场 |  | 乌镇西大街37#商业楼 冠梁 | C30 |  | 90～150 |  | 128 | 2.26 | 3.28 | ① | 37.7 | 153.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.4 | 139.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.3 | 156.0 |  |  |
| 3 |  | 冠峰混凝土 |  | 生产现场 |  | 濮院景区 地坪 | C25 |  | 90～150 |  | 145 | 2.22 | 3.22 | ① | 34.7 | 144.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.9 | 142.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.2 | 143.3 |  |  |
| 4 |  | 冠峰混凝土 |  | 施工现场 |  | 世博酒店 基础 | C25 |  | 90～150 |  | 135 | 2.22 | 3.22 | ① | 34.3 | 138.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 30.5 | 147.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 28.8 | 156.8 |  |  |
| 5 |  | 亚都混凝土 |  | 生产现场 |  | 桐乡市三好汽车广场零星砼 | C25 |  | 120～180 |  | 165 | 2.28 | 3.29 | ① | 34.5 | 131.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 35.7 | 135.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.5 | 132.3 |  |  |
| 6 |  | 亚都混凝土 |  | 施工现场 |  | 浙江希乐实业有限公司道路 | C30 |  | 90～150 |  | 133 | 2.28 | 3.29 | ① | 46.6 | 132.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.5 | 139.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.4 | 144.0 |  |  |
|  | 7 |  | 桐星混凝土 | 生产现场 |  | 滨河景苑三期11号炮楼栏板 | C30 |  | 70～130 |  | 115 | 2.23 | 3.23 | ① | 46.0 | 138.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.8 | 142.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.8 | 142.0 |  |  |
|  | 8 |  | 桐星混凝土 | 施工现场 |  | 柯恩实业A标8#楼基础柱 | C30 |  | 70～130 |  | 110 | 2.23 | 3.23 | ① | 43.6 | 155.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.8 | 155.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.7 | 148.0 |  |  |
|  | 9 |  | 钟大混凝土 | 生产现场 |  | 江南诚品小区 2#、3#楼人货电梯基础 | C30 |  | 120～180 |  | 146 | 2.26 | 3.27 | ① | 43.4 | 145.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.6 | 152.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.8 | 155.7 |  |  |
|  | 10 |  | 钟大混凝土 | 施工现场 |  | 绿地智慧城 裙房柱 | C30 |  | 120～180 |  | 158 | 2.26 | 3.27 | ① | 43.1 | 137.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.1 | 153.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.9 | 154.3 |  |  |
|  | 11 |  | 中天混凝土 | 生产现场 |  | 雍景湾桩 | C35 |  | 150-210 |  | 178 | 2.26 | 3.27 | ① | 39.7 | 129.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.8 | 127.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.5 | 134.7 |  |  |
|  | 12 |  | 中天混凝土 | 施工现场 |  | 珑府小区 25#三层梁板 | C30 |  | 90～150 |  | 125 | 2.26 | 3.27 | ① | 41.7 | 153.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.3 | 141.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.3 | 147.3 |  |  |
|  | 13 |  | 石门南方 混凝土 | 生产现场 |  | 浙江伟通复合材料有限公司，三层梁板 | C30 |  | 120～180 |  | 145 | 2.28 | 3.29 | ① | 41.2 | 139.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.9 | 141.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.3 | 144.3 |  |  |
|  | 14 |  | 石门南方 混凝土 | 施工现场 | 嘉兴华宇工艺品有限公司宿舍楼，宿舍楼炮楼柱屋面 |  |  | C30 |  | 120～180 | 148 | 2.28 | 3.29 | ① | 46.0 | 113.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.5 | 119.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.2 | 118.6 |  |  |
|  | 15 |  | 众磊混凝土 | 生产现场 | 嘉兴桐乡育才碧桂园一期总承包工程6#楼西单元屋面 |  |  | C25 |  | 90～150 | 135 | 2.28 | 3.29 | ① | 40.4 | 144.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.5 | 138.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.6 | 142.7 |  |  |
|  | 16 |  | 众磊混凝土 | 施工现场 | 浙江美梵包装有限公司新建厂区垫层 |  |  | C15 |  | 120～180 | 144 | 2.28 | 3.29 | ① | 21.3 | 143.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 22.1 | 140.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 21.5 | 143.0 |  |  |
|  | 17 |  | 众力混凝土 | 生产现场 | 阳光佳苑2号楼十二层柱十三层楼面 |  |  | C30 |  | 150～180 | 164 | 2.28 | 3.28 | ① | 37.4 | 142.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.7 | 147.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.5 | 143.3 |  |  |
|  | 18 |  | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡市污水收集管网工程（临杭大道污水水管道工程）一标段泵房管理用房一层柱梁及斜屋面 |  |  | C30 |  | 150～180 | 168 | 2.28 | 3.28 | ① | 33.1 | 161.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.1 | 158.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.2 | 158.4 |  |  |
|  | 19 |  | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 中河商贸打桩工程 螺旋桩 |  |  | C30 |  | 150～210 | 188 | 2.22 | 3.22 | ① | 39.7 | 110.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.7 | 113.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.2 | 124.0 |  |  |
|  | 20 |  | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 浙江新灿新材料有限公司车间 基础柱 |  |  | C30 |  | 90～150 | 122 | 2.22 | 3.22 | ① | 43.2 | 124.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.8 | 125.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.0 | 121.7 |  |  |
|  | 21 |  | 六合混凝土 | 生产现场 | 浙江佑丰新能源有限公司铸轧车间及贴建小房子工设备基础 |  |  | C30 |  | 90～150 | 126 | 2.26 | 3.26 | ① | 38.9 | 125.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.2 | 134.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.4 | 127.7 |  |  |
|  | 22 |  | 六合混凝土 | 施工现场 | 中节能产业园三期53#楼柱 |  |  | C30 |  | 120～180 | 146 | 2.26 | 3.26 | ① | 39.3 | 129.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.6 | 130.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.7 | 130.7 |  |  |
|  | 23 |  | 桐化砂浆 | 生产现场 | 编编号：TH190203 |  |  | M5.0 |  | 70～90 | 79 | 2.22 | 3.22 | ① | 8.3 | 166.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 8.2 | 164.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.0 | 160.0 |  |  |
|  | 24 |  | 桐化砂浆 | 施工现场 | 工地：乌镇和悦酒店二层 |  |  | M7.5 |  | 70～90 | 78 | 2.22 | 3.22 | ① | 13.9 | 185.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.5 | 166.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 14.5 | 193.3 |  |  |
|  | 27 |  | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：B190093 |  |  | M7.5 |  | 70～90 | 82 | 2.22 | 3.22 | ① | 16.1 | 214.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 16.2 | 216.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 15.5 | 206.7 |  |  |
|  | 28 |  | 正昶砂浆 | 施工现场 | 洲泉年产30万吨化纤项目一层填充墙 |  |  | M5.0 |  | 70～90 | 78 | 2.22 | 3.22 | ① | 16.9 | 338.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 15.3 | 306.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 14.9 | 298.0 |  |  |